ОПИСАНИЕ

GBC Aquatec-duo е еластична двукомпонентна хидроизолация.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Високо водоотблъскване

• Гъвкава

• Висока адхезия към основата

•  Пукнатиноустойчивост

•  Устойчива на атмосферни влияния

•  Лесна за работа

•  Работа в темпетатурен диапазон  - 30  ÷ +80°С

•  Алкалоустойчива

•  Еко продукт

•  Отговаря на БДС EN 14891

Опаковка: Компонент А- 25 кг, Компонент- В 10 л

Разход: При нанасяне на слой с дебелина 1мм -  1,5-2кг/м²

Време за съхнене: 24 часа, без лепнене при температура 23°С и 50%  отн.влажност (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2018г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКA

ОПИСАНИЕ   НА   ПРОДУКТА:  GBC Aquatec-duo е еластична двукомпонентна хидроизолация.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Използва се за безшевно хидроизолиране на бани, душ кабини, мокри помещения,под керамични плочки. При оформяне на ъгли може да се използва уплътнителна лента. Тя се вгражда в първият слой на покритието. GBC Aquatec-duo може да се използва и за външно приложение, като изолиране на тераси ( под керамични плочи ), основи на сгради, басейни, резервоари и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА:Притежава отлична водонепропроницаемост и пукнатиноустойчивост, както и запазва добра еластичност във времето на експлоатация.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на сцепление ( БДС EN 14891 )- ˃ 1,8N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във вода  ( БДС EN 14891 ) - ˃ 0,8N/ mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във варно мляко  ( БДС EN 14891 ) - ˃ 0,8N/ mm²;

- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при  -15°С ( БДС EN 14891 ) - ˃ 0,8N/ mm²;

- Устойчивост на водна струя 1,5 bar налягане ( БДС EN 14891 )  - устойчив;

- Реакция на огън (БДС EN 13501) клас А1.

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Да се премахнат мазните петна.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: При започване на работа течният компонент В се изсипва в подходящ съд, като към него се добавя компонент А (прахообразен). След разбъркване с механична бъркалка двата компонента се хомогенизират, след което с помощта на четка или маламашка се нанасят на два или няколко слоя. Всеки слой се нанася перпендикулярно на предния.

РАЗХОДНА НОРМА: За полагане на слой с дебелина 1 мм са нужни 1,5-2 кг/м².

ОПАКОВКА: Компонент А - хартиени торби от 25 кг, Компонент  В – пл.туби от 10 л

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.