ОПИСАНИЕ

GBC Akronit– Полимер-силиконова  фасадна боя

GBC Akronit е фасадна боя за външно боядисване. Тя може да се нанася   върху  всякакъв  вид  повърхности  като, бетон,  вароциментови мазилки,циментови шпакловки,гипс-картон,газ-бетон и др.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Отлична покривност.

•  Висока адхезия .

•  Устойчивост на миене и мокро триене клас 1 ( EN 13300).

•  Лекота при нанасяне.

•  Превъзходна белота, не пожълтява.

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.

•  Дишащо покритие.

•  Екологично чист продукт.

•  Бързосъхнещ продукт.

•  Много добро водоотблъскване.

•  Добра разливност.

•  Много добро поведение при продължително съхранение.

•  Оцветява се по Колор системите на GBC – над 10 000 цвята.

Опаковка: 1кг, 5кг, 15кг,25кг.

Разход:С 1кг могат да се покрият 8 – 10м² на един слой.

Време за изсъхване: 8 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Akronit е полимер-силиконова фасадна боя за външно боядисване.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Mоже да се нанася върху всякакъв вид повърхности като, бетон, газ-бетон, вароциментови мазилки,гипс-картон  и др. GBC Akronit предпазва боядисаните повърхности от дъжд, сняг и морска влага. Цветовете й са устойчиви. Благодарение на високата си паропропускливост GBC Akronit позволява на стената да диша.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Akronit е издържлива на неблагоприятни условия- дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете. Позволява почистване.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес.

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1450 ± 75кг/м³.

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 60± 5.

- pH стойност – 9 ± 0,5

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)- 31 сек.(80% разтвор).

- Вид на филма-равен, гладък.

- Зърнометрия (EN 13300) ˂ 40µm.

- Блясък (EN 13300)- матов.

- Разход (EN 13300)-  8-10м²/кг за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха. Трябва да се    отстранят всички пукнатини, мазни петна и други замърсявания. Ако има предишни слоеве боя, то те трябва да бъдат здрави, за да могат да носят нов слой боя върху себе си. След всичко това се грундира с GBC Izolak, който обезпрашава, уеднаквява цветово повърхността и намаля разхода на боя.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Akronit се използва без разреждане (по преценка може да се разреди с 5% вода). Преди употреба боята се разбърква добре с метална бъркалка, след което се нанася с помощта на валяк на два слоя като интервала от време между тях е около 90 минути.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1кг. GBC Akronit се покриват 8 - 10м² единичен слой гладки среднопорести повърхности.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 1кг, 5кг, 15кг, 25кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност. Да не се нанася боя при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.