ОПИСАНИЕ

GBC Anticorro aquapro - антикорозионен грунд за метал

GBC Anticorro aquapro е антикорозионен грунд за обработка на черни метали и поцинкована ламарина, алуминий и др.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесен за работа

•  Не съдържа тежки метали

•  Много добри експлоатационни качества

•  Отлична адхезия към основата

•  Висока температурна устойчивост

•  Много добра разливност

•  Бързо съхнене

•  Отлична покривност

•  Приятна миризма

•  Екологично чист продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход:С 1л. GBC Anticorro aquapro могат да се покрият 12-14 м² на един слой.

Време за изсъхване: 1 час.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Anticorro aquapro - антикорозионен грунд за метал.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Anticorro aquapro е антикорозионен грунд за обработка на черни метали и поцинкована ламарина, алуминий и др. Предназначен е за професионална употреба.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Образува здрава основа върху която може да се нанася  последващо покритие. Произвежда се в два цвята- червен и сив. GBC Anticorro aquapro е екологично чист продукт, не съдържа тежки метали и органични разтворители.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1300 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  60 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)- ˃ 20 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – матов;

- Разход – 12-14м²/л. за един слой;

Време за изсъхване  – 1 час;

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха. Да се отстранят мазните петна, както й нездравата / лющеща се/ръжда. Преди полагането на GBC Anticorro aquapro, масивната ръжда трябва да се отстрани механично или да се третира с GBC Corrostop / инхибитор на корозията/.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Anticorro aquapro трябва добре да се разбърка. Нанася се на два или три слоя, като интервала между тях е 1 час, при температура на въздуха 23°С и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л GBC  Anticorro aquapro могат да се покрият 12-14м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Anticorro aquapro  не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от 5°С и при влажност над 85%. Откритите повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага, физическо въздействие.