ОПИСАНИЕ

GBC Arqo aquapro–яхтен лак

GBC Arqo aquapro е полиуретанов гланцов лак за дърво.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Екологично чист продукт

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Високо водоотблъскване

•  Алкалоустойчивост

•  Механична издържливост

•   Не се напуква

•   UV устойчивост

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л.,15л.

Разход: С 1л. GBC Arqo aquapro могат да бъдат покрити 10-12м² за един слой.

Време за изсъхване: 14 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА: GBC Arqo aquapro е полиуретанов гланцов лак за дърво.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Особено подходящ за яхти, лодки и др. съоръжения, които стоят продължително време във вода. Може да се използва за обработване на различни видове дървесина.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Поради своята специфика GBC Arqo aquapro има свойство да поема линейни разширения (свивания) на дървото без да се напуква.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1000 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 30 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)-  ˃ 30 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък, прозрачен;

- Блясък - гланцов;

- Разход -  10-12м²/кг за един слой;

- Устойчивост на въздействието на течности(23 ±2)⁰С-дест.вода ( БДС ISO 2812-4/2) - ˃ 4h

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Преди нанасяне на GBC Arqo aquapro, повърхността трябва да бъде чиста и суха, да са отстранени мазните петна, замърсявания и остатъци от предни покрития. След това дървото се обработва с GBC Troyan.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Arqo aquapro трябва добре да се хомогенизира (разбърка), след което в интервал от 12-14 часа се нанасят два-три слоя. Нанасянето може да се извърши с четка или бояджийски пистолет. Може да се разреди до 10% с вода в зависимост от техниката на нанасяне.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Arqo aquapro могат да се покрият 10-12 м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Arqo aquapro не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от +5⁰С и влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от студ, влага, физическо въздействие в продължение на 24 часа.