ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Astar 250 – Варо-циментова машинна мазилка за външно и вътрешно приложение

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Вътрешно и външно приложение

•  Хидро и мразоустойчива

•  Минерална основа

•  Много добра адхезия към основата

•  Регулира влажността в помещенията

•  Отлична паропропускливост

•  Постоянен антибактериален ефект

•  Адаптирана за полагане с всякакви мазилкополагащи машини - PFT,

MAI Int, m-tec и др.

•  Лесна за работа

•  Екологичен продукт

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: За 1 м² при дебелина на слоя 10 мм, около 15 кг.

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Юли 2020г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Astar 250 – Варо-циментова хастарна мазилка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Astar 250 е предназначен за измазване на вътрешни или външни тухлени или циментови повърхности.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Притежава отлична паропропускливост, добра механична здравина и отлични антибактериални свойства. Много добра адхезия към керамика и бетон. Отлична основа за следващо покритие. Лесна за работа.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на натиск  /28 дни/ - ˃ 2,5 N/mm²;

- Якост на сцепление /28 дни/ -  ˃ 1,0 N/mm²;

- Коефициент на дифузия на водни пари (µ) -  ≥ 20q/m².d;

- Tоплопроводимост (λ) - ≤ 0,5 W/m.К.;

- Реакция  на огън (БДС EN 13501-1)- клас А1;

- Зърнометрия - ˂ 1000 µm

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава. Да се премахнат мазните петна.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Препоръчва се нанасянето на мазилката да става на два слоя, мокро върху мокро. Дебелината на всеки слой не трябва да надвишава 25мм. Може да се нанася с всякакъв вид машина /или ръчно/.

РАЗХОДНА НОРМА:  За 1м² покритие  при  дебелина  10 мм са нужни около 15 кг. GBC Terrax Astar 250.

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в сухи складови помещения – 6 месеца.

ПРЕПОРЪКИ: Продуктът се използва при температури +5⁰С ÷ +35⁰С. Съответства на норма БДС  EN 998-2.