ОПИСАНИЕ

GBC Beton contact– Контактен грунд

GBC  Beton contact е контактен грунд за бетонни основи.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Създава релефна основа

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л., 7,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Beton contact могат да бъдат покрити до 7м² за един слой.

Време за изсъхване: 2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC  Beton contact  е  контактен грунд  за бетонни основи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначен е за създаване на подходяща основа за следващо покритие. Използва се при т.нар. “критични основи“- бетон, керамични плочки, алкидни бои, стъкло, мозайка и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC  Beton contact  притежава отлична адхезия към различни основи. След като изсъхне върху него могат  да се нанасят различни гипсови и циментови полимерни мазилки. Mогат да се нанасят също така циментови, гипсови, ПВА и др.лепила.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1550 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 69 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Вид на филма-равен, зърнест;

- Зърнометрия- ˂ 300µm;

- Блясък - матов;

- Разход -  до 7м²/л. за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: GBC Beton contact се полага върху чиста и суха повърхност. Предварително трябва да бъдат отстранени стари слоеве вододисперсионна боя, мазни петна и други замърсявания. Обработваните повърхности трябва да са здрави.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Beton Contact е готов за работа продукт. Преди и по време на работа разбърквайте добре GBC Beton Contact с неръждаема бъркалка. Не го смесвайте с други марки грундове. Нанесете с валяк или четка една ръка GBC Beton Contact. След около 100 минути GBC Beton Contact е изсъхнал и следващото покритие трябва да се нанесе преди повърхността да се е покрила със строителен прах.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Beton contact могат да се покрият до 7м².

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 0,75л., 2,5л., 7,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.