ОПИСАНИЕ

GBC Briliance aqua – Гланцова боя за дърво и метал

GBC Briliance aqua е висококачествена  гланцова боя за дърво и метал, PVC и др.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесна за работа

•  Много добри експлоатационни качества

•  Сатен гланц и еластичност на покритието

•  Отлична адхезия към основата

•  Висока температурна устойчивост

•  Много добра разливност

•  Бързо съхнене

•  Отлична покривност

•  Приятна миризма

•  Устойчивост на слепване между две боядисани покрития

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Екологично чист продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,75л. и 18л.

Разход: С 1л. GBC Briliance aqua могат да се покрият 10-12м² на един слой.

Време за изсъхване: 2-3 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Briliance aqua e високо качествена боя за метал, дърво, PVC, поцинкована ламарина и др. Тя е водобазирана и не съдържа тежни метали.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Briliance aqua притежава сатенен гланц, подходяща е за боядисване на дограма, мебели, детски играчки, пчелни кошери и др. Може да се боядисват и метални повърхности, предварително грундирани с GBC Anticorro.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Харектеризира се с висока покривност,отлична изтриваемост и адхезия към повърхността която се обработва с нея. Съхне бързо и притежава много добра разливност.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1300 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  45 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)- ˃ 20 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – сатен гланц;

- Разход – 10-12м²/л. за един слой;

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха,да са отстранени мазните петна,замърсявания и остатъци от предишни слоеве боя.След това повърхността се грундира със съответния грунд (GBC Troyan Aqua за дърво или GBC Anticorro за метал).

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба боята трябва добре да се разбърка.GBC Briliance aqua се нанася на два слоя, като интервалът между тях е в рамките на 2-3 часа при температура 23⁰C и влажност на въздуха 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л GBC Briliance aqua могат да се покрият 10-12 м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 0,75л и 18л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5 до +30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Briliance aqua не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5C° и при влажност на въздуха над 85%.Откритите повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ,влага и физическо въздеиствие.