ОПИСАНИЕ

GBC Color Master –течна пигментна паста - концентрат.

GBC Color Master е течна пигментна паста - концентрат.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лена за употреба

•  Без миризма

•  Стабилни цветове, устойчиви  на UV

•  Отлична съвместимост с всички водобазирани продукти на GBC

•  Може да се използва за оцветяване на различни циментови продукти /шпакловки, мазилки и др./

•  Професионална употреба и система “Домашен майстор“

•  Отлично поведение при дълго съхранение /не образува сбита утайка/

•   Удобна опаковка

Опаковка: 0,330л.

Разход: В зависимост от желания цвят и вида продукт.

Съхнене: Според вида на продукта към който се добавя.

Публикувано м.Февруари 2018г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА: GBC Color Master е течна тонираща паста.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за тониране на всякакви водобазирани продукти и системи, както за вътрешно / интериорно /, така и за външно / фасадно / приложение. Използва се както за професионално приложение, така също и по система “Домашен майстор“.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Color Master е течна концентрирана пигментна паста. Произведена е от високо устойчиви на UV пигменти. Притежава устойчиви цветове. Лесна и удобна за работа. Не образува сбита утайка при продължително съхранение.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна, течлива маса;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1000 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 10 ± 2;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535) - 45s (80% разтвор);

- Блясък – сатен гланц;

- Разход – В зависимост от продукта към който се добавя и желаният цвят.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди започване на работа опаковката на GBC Color Master се разклаща добре, след което се добавя към съответният продукт. Разбърква се до получаване на хомогенен цвят в цялата смес. За оценка на полученият цвят се изчаква пълното изсъхване на съответния продукт, след което се извършват нужните корекции. GBC Color Master е съвместим с всички продукти на GBC.

РАЗХОДНА НОРМА: В зависимост от продукта към който се добавя и постигането на желаният цвят.

ОПАКОВКА: РЕТ  бутилки по 0,330л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.