ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Contact- Циментово лепило за топлоизолация с фибри

GBC Terrax Contact е неорганично свързано лепило с фибри- за лепене на плоскости за топлоизолация ( EPS, XPS, минерална вата и др.)

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Съдържа фибри

• Хидро и мразоустойчиво

•  Минерална основа

•  Екологично чист продукт

•  Лесно за работа

•  Отлична адхезия към основата

•  Устойчивост на механично въздействие

•  Висока якост при сцепление с XPS,EPS, мин.вата и др.

•  Отговаря на БДС EN 13499, БДС EN 13500

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: В зависимост от начина на залепване:

- тънкослоен метод- 2-4кг/м²;

- лепене на топки- 4-6кг/м².

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ  НА   ПРОДУКТА:  GBC  Terrax  Contact  е  неорганично   свързано лепило с фибри- за лепене на плоскости за топлоизолация ( EPS, XPS, минерална вата и др.)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначено е за лепене на плоскости за топлоизолация към различни повърхности като: цимент, газ-бетон, тухла, варо-циментови мазилки и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Характеризира се с високата си якост на слепване на обработените повърхности. Съдържа фибри, мразо и студоустойчиво.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на сцепление на основното покритие към EPS плоча (БДС EN 13 494)-  ≥ 80 kPa;

- Якост на сцепление на основното покритие към каменна вата-плоча (БДС EN 13500) - ;

- Якост на сцепление на лепило-шпакловъчния състав към основата(бетонна повърхност)(БДС EN 13 494) - ≥250 kPa;

- Коефициент на пренасяне  на водни пари (паропропускливост) (БДС EN ISO 7783-2)- ˃ 20g/m².d;

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде здрава, чиста и обезпрашена.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Contact се размесва с метална бъркалка в съотношение 100 части суха смес и 25 части вода.Времето за “ узряване” на така приготвената смес е около 6-8 минути, след което GBC Terrax Contact може да се нанася в продължение на 5-6 часа (отворено време) с помоща на метална маламашка.

РАЗХОДНА НОРМА: В зависимост от начина на залепване:

- тънкослоен метод- 2-4кг/м²;

- лепене на топки- 4-6кг/м².

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Terrax Contact се нанася в темп. интервал от +1°С до +30°С, като максимална якост на слепване се постига след 15 дни.Обработените повърхности трябва да са защитени от сняг, дъжд и механични въздействия в продължение на 24 часа.