ОПИСАНИЕ

GBC Corrostop aquapro – инхибитор на корозията/ръждопреобразувател/

GBC  Corrostop aquapro е препарат , който по химичен път преобразува ръждата

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесен за работа

•  Спира корозията

•  Преобразува ръждата

•  Не токсичен

•  Икономически изгоден

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,5л., 1л.

Време за изсъхване: 8-10 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC  Corrostop aquapro е препарат , който по химичен път преобразува ръждата.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Може да се използва върху всякакви изделия от черни метали.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC  Corrostop aquapro е препарат , който по химичен път преобразува ръждата и спира корозията. Образувалите се трайни органични съединения са много добра основа за следващото покритие GBC Anticorro aquapro.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна теност;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1000 ± 75кг/м³;

- pH стойност – 3,0 ± 0,5;

- Цвят-син;

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхностите се почистват от прах, мазни петна и от люспеста ръжда. Трябва да са сухи.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Опаковката се отваря, след което с помощта на четка, пулвелизатор или парче памучен плат се обработва съответната повърхност. След няколко/8-10/ часа, започналия процес на инхибиране на ръждата е приключен. Ние съветваме следващото покритие да се нанася 24 часа след обработката с GBC  Corrostop aquapro. Обработените повърхности придобиват сиво-син цвят.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 0,5л., 1л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC  Corrostop aquapro не трябва да се смесва с алуминий, магнезий, цинк и различни техни сплави. GBC  Corrostop aquapro се характеризира, като корозивен продукт. Да не се използва при пряко слънцегреене и при температура на повърхността над 40°С.