ОПИСАНИЕ

GBC Dekranit color– Матова фасадна акрилна  боя

GBC Dekranit color е матова фасадна акрилна боя , която се предлага в 6 специално подбрани цвята.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Специално подбрани цветове

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия

•  Устойчивост на мокро триене клас 1 ( БДС EN 13300)

•  Лекота при нанасяне

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Отлично водоотблъскване

•  Много добра разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пл. кофи - 5кг, 25кг

Разход: С 1кг могат да се покрият 8 – 10м² на един слой.

Време за изсъхване: 8 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Октомври 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Dekranit color е цветна матова фасадна боя за външно боядисване.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Dekranit color предпазва фасадите на сградите от неблагоприятни фактори-сняг, дъжд, морска влага и др. Mоже да се нанася върху цимент, газ-бетон, хоросан и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Dekranit color е цветна матова боя за фасади. Тя е в специално подбрани цветове, които  притежават висока UV резистентност. Не се напуква. Лесна е за работа.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес.

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)- 1500 ± 75кг/м³.

- Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 60 ± 5.

- pH стойност – 9,0 ± 0,5.

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)  ˃ 25 сек.

(70% разтвор)

- Вид на филма- равен, гладък.

- Зърнометрия (БДС EN 13300)- ˂ 40µm.

- Блясък (БДС EN 13300)- матов.

- Разход (БДС EN 13300)- 8 - 10 м²/кг за един слой

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста, гладка и суха, да са отстранени мазните петна, други замърсявания, остатъци от предишни слоеве боя. След всичко това се грундира с грунд GBC Izolak, който обезпрашава и уеднаквява стената цветово. GBC Izolak осигурява по-добро сцепление със следващото покритие, а също така намаля разхода на боя.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: При започване на работа разбъркайте добре боята и не я смесвайте с други видове боя. GBC Dekranit color се нанася с валяк (четка) или бояджийски пистолет на два слоя.Времето за полагане между двата слоя е около 90 минути (при температура на въздуха 23ºС и влажност на въздуха 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1кг. GBC Dekranit color се покриват 8 - 10м² единичен слой гладки среднопорести повърхности.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по  5кг, 25кг

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност. Да не се нанася боя при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.