ОПИСАНИЕ

GBC Deluxе Satin– Висококачествена интериорна акрилна боя

GBC Deluxе Satin е висококачествена акрилна боя за вътрешни повърхности, притежаваща сатенен гланц.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Притежава сатенен гланц

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия

•  Висока устойчивост на често миене и мокро триене , клас 2 (EN 13300)

•  Изключителна лекота при нанасяне

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

•  Оцветява се по Колор системите на GBC – над 10 000 цвята

Опаковка: 1л; 3л; 9л

Разход: С 1л. GBC Deluxе Satin  могат да се покрият 12-14м² на един слой

Време за изсъхване: 4 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Март 2018г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Deluxе Satin е интериорна акрилна боя с нежен сатенен блясък.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за покриване на вътрешни повърхности – стени и тавани. Създава усещане за  ‘’копринени ‘’ стени. Може да се нанася върху добре подготвени циментови, гипсови или акрилни шпакловки.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Deluxе Satin притежава нежен сатен гланц. Има отлични покривни свойства. Прилепва много добре към повърхността. Позволява мокро почистване. Не се напуква, нанася се с изключителна лекота. Съхне много бързо. Има приятна миризма  (клас 2 БДС EN 13 300).

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)- 1400 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %-  60 ± 5;

- Време на изтичане от фуния  при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)- ˃ 25 сек. (80% разтвор);

- pH стойност – 8.0 ± 0.5;

- Вид на филма-равен, гладък;

- Зърнометрия (EN 13300) ˂ 20µm;

- Блясък (EN 13300)- сатен гланц

- Разход (EN 13300)-  12-14м²/л за един слой

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха, да са отстранени мазните петна, замърсявания и остатъци от предишни слоева боя. След това повърхността се грундира с GBC Izonit или GBC Izolak, които обезпрашават и уеднаквяват структурно стената, намалят разхода на боя и осигуряват по-добро сцепление с довършителното покритие.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди започване на работа боята трябва да се разбърка. GBC Deluxе Satin е готов за работа продукт. В зависимост от температурата на околната среда, може да се добави до 5% вода. Нанася се с валяк тип “Флог” за постигане на най-добър резултат. Интервалът между двата слоя трябва да бъде 2-4 часа при t⁰ на въздуха 23⁰С и влажност на въздуха 50%.

СЪВЕТИ: Препоръчваме основата върху която се нанася GBC Deluxе Satin, да бъде много гладка и равна.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л GBC Deluxе Satin могат да се покрият 12-14м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 1л; 3л; 9л

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Deluxе Satin не трябва да се нанася при t˚ на въздуха под +5˚ С и при влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.