ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Dry Beton- Суха ремонтна бетонова смес

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Гарантирана якост

• Хидро и мразоустойчива

• Лесен за работа

• Ремонт и възстановяване

•  неконструктивни бетонови елементи

•  Екологично чист продукт

•  Отговаря на БДС EN 1504-3

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: 12-14 л. отливан обем с една торба 25 кг.

Време за съхнене: 24 часа/ 7 дни/28 дни.

Публикувано м.Юли 2020г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА   ПРОДУКТА:  GBC  Terrax Dry Beton e  суха смес предназначена за изработване на бетонов разтвор.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax  Dry Beton може да се използва за отливане на бетонни изделия, ремонт и възстановяване на съществуващ бетон, създаване на неконструктивни  бетонови елементи и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Лесен за работа. За външна и вътрешна употреба. Осигурява възможност за изработка на малки количества на място.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на натиск /28 дни/ - ˃10 МРa;

- Якост на сцепление- ˃ 0,8 МРa;

- Реакция на огън - клас А1 (БДС EN 13501-1);

- Термична съвместимост - ˂ 0,05 mm /широчина на пукнатини/.

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде здрава, стабилна и със съответната товароносимост. Не се допуска полагане върху замръзнала повърхност.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Във чист съд с съответната емкост се налива 4-5 л. чиста вода. Към нея се прибавя постепенно съдържанието на една торба /25 кг/ GBC  Terrax Dry Beton, разбърква се с механична бъркалка /или ръчно/ до получаване на хомогенна смес /възможно е регулирането на гъстотата чрез количеството на водата/. Готовият разтвор се отлива по традиционният начин за отливане на бетон – чрез мистрия или запълване. С цел подобряване на плътността при изливане, може да се използва вибрираща техника. Да се пази от дъжд, бързо изсъхване и замръзване.

РАЗХОДНА НОРМА: С 25 кг. /1 торба/, приблизително 12-14 л. отливан обем.

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: Препоръчва се продуктът да се използва при температури от +5°С до +35°С. Продуктът съответства на норма БДС EN 998-2.