ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Duo Master – Лепило-шпакловъчна циментова смес за EPS, XPS и минерална вата (MW)

GBC Terrax Duo Master е лепило- шпакловъчна циментова смес за лепене и шпакловане на плоскости от EPS, XPS и минерална вата (MW)

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Съдържа фибри

• Хидро и мразоустойчиво

•  Минерална основа

•  Висока паропропускливост

•  Екологично чист продукт

•  Лесно за работа

•  Отлична адхезия към основата

•  Устойчивост на механично въздействие

•  Отлично сцепление с EPS, XPS, минерална вата (MW) и др. изолационни материали

•  Отговаря на БДС EN 13499, БДС EN 13500

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: В зависимост от целта на приложение:

- за лепене – 3-6кг/м²;

- за шпакловане- 1-2кг/м².

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Юли 2018г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА: GBC Terrax Duo Master е неорганично свързана лепило-шпакловъчна смес, модифицирана със специални добавки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за лепене на топлоизолационни плоскости и за тяхното шпакловане.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Характеризира се с добра твърдост, еластичност и хидрофобност. Хидро и мразоустойчив с висока паропропускливост.Лесно се полага. Има отлично сцепление към основата.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на сцепление на основното покритие към EPS плоча (БДС EN 13 494)-  ≥ 80 kPa;

- Якост на сцепление на основното покритие към каменна вата- плоча (БДС EN 13500)- ≥ 80 kPa;

- Якост на сцепление на лепило-шпакловъчния състав към основата(бетонна повърхност)(БДС EN 13 494) - ≥ 250 kPa;

- Коефициент на водопропускливост на основен слой (БДС EN 1062-3)- ≤ 0,5kg/m².h 0,5;

- Коефициент на пренасяне  на водни пари (паропропускливост) (БДС EN ISO 7783-2)- ˃ 20g/m².d;

- Съпротивление на удар  (БДС EN 13 497)

топче 500g ± 5g, h= 408 ±1mm-без повреди (за ниво 2 J);

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дена.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде здрава, чиста и обезпрашена.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Duo Master се разбърква с метална бъркалка в съотношение 100 части суха смес и 26-30 части вода.Времето за “ узряване” на така приготвената смес е около 6-8 минути, след което GBC Terrax Duo Master може да се използва в продължение на 5 часа/ отворено време / , като лепило или шпакловка в зависимост от целта на работа. Нанася се с помоща на метална маламашка.

РАЗХОДНА НОРМА: В зависимост от целта на приложение:

- за лепене – 3-6кг/м²;

- за шпакловане- 1-2кг/м².

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Terrax Duo Master се нанася в тем. интервал от +5°С до +30°С, като максимална якост на слепване се постига след 15 дни.Препоръчва се при шпакловане на запрашени повърхности, те първо да се обработят с изолационнияг грунд GBC Izonit.Повърхностите обработени с GBC Terrax Duo Master трябва да са защитени в продължение на 24 часа от сняг, дъжд и механични въздействия.