ОПИСАНИЕ

GBC Efes Stones - Мозаечна мазилка

GBC Efes Stones е декоративно-защитен материал на гранитно-мраморна основа. Подходящa е за външно и вътрешно оформление на жилищни сгради, хотели, ресторанти, обществени сгради,училища,детски градини  и други. Нанася се върху бетон, варо-циментови мазилки газ бетон, гипсови повърхности,гипс-картон и други.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесна за работа.

•  Леко се структурира.

•  Отлична адхезия.

•  Висока паропропускливост.

•  Превъзходно водоотблъскване.

•  Устойчивост на механично въздействие.

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.

•  Антифунгицидно действие-устойчивост на гъбички, плесени,

бактерии и др.

•  Издържа на миене и мокро триене.

•  Над 200 цветови комбинации по каталог.

Опаковка: 25кг.

Разход: Виж техническата характеристика.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Efes Stones е декоративно-защитен материал на гранитно-мраморна основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Подходящ е за външно и вътрешно оформление на жилищни сгради, хотели, ресторанти, обществени сгради,училища,детски градини  и други. Нанася се върху бетон, варо-циментови мазилки, газ бетон, гипсови повърхности,гипс-картон и други.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Efes Stones е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) - 1550 ± 110кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  82  ±5;

- Коефициент на топлопроводност ( БДС EN 1745:2012 ) λ˃ 0,5 W/mK;

- Паропропускливост ( БДС EN 7783-2:2011 )  клас V2;

- водна абсорбация ( БДС EN 1062-3:2008) клас W2;

- Адхезия (БДС EN 1015-12:2409) ˃ 0,3МРа;

- Реакция на огън  ( БДС EN 13501: 2007+A1),Eвроклас С ( БДС 15824:2009 Notе 2)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността, върху която се нанася GBC Efes Stones трябва да бъде чиста и абсолютно суха, да са отстранени мазните петна, замърсяванията и остатъците от предишните слоеве боя. Пукнатините и неравностите трябва да се шпакловат, след което се нанася грунд, който обезпрашава и уеднаквява структурно повърхността. След него се нанася грунд GBC Suprosil, който уеднаквява цветово повъхността и осигурява по-добро сцепление със следващото покритие.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Efes Stones се разбърква добре с неръждаема бъркалка. При нужда се добавя известно количество вода за по-добро нанасяне и заглаждане на мазилката. GBC Efes Stones се нанася на тънък слой с маламашка (неръждавейка) като се заглажда и не се наслагва. 24 часа след нанасяне GBC Efes Stones придобива окончателен вид (при температура +20оС и влажност на въздуха 60%). Внимание! GBC Efes Stones Сатен се нанася с бояджийски пистолет при минимално налягане 7,5 Bar.

РАЗХОДНА НОРМА: За покриването на 1м² шпаклована равна повърхност са нужни:

- Сатен – 2-2,5 кг;

- Дребен камък – 2,5-3 кг;

- Среден камък – 3-3,5 кг;

- Едър камък – 3,5-4 кг

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност.Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.