ОПИСАНИЕ

GBC H gard–хидроизолационна боя за басейни

GBC H gard–хидроизолационна боя  на акрилна основа.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Високо водоотблъскване

•  UV устойчивост

•  Устойчива във водна среда

•  Устойчива на 10% разтвор на NaClO  и KClO

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Алкалоустойчивост

•  Екологично чист продукт

•  Приятна миризма

•  Добра разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 2,5л., 7,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC H gard могат да бъдат покрити 8-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА  ПРОДУКТА: GBC H gard e хидроизолационна боя  на акрилна основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за хидроизолация на сгради и басейни. Нанася се върху бетон, газ-бетон, гипс, гипс-картон, варово-циментови покрития и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Благодарение на специалните си съставки GBC H-gard е надеждна защита за нежеланото проникване на вода през обработените повърхности.Може успешно да замести използването на керамични плочки в бани, тоалетни, басейни и др.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1550 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 72 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)-  ˃ 25 сек.

- (70% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък - сатен;

- Разход -  8-10м²/л. за един слой;

- Първоначална якост на сцепление(БДС EN 14 891) - ˃ 2,0N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във вода (БДС 14 891)-

˃ 1,8N/mm²;

Якост на сцепление след потапяне във варно мляко(БДС 14 891) –

˃ 1,8N/mm²;

- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при 15⁰С (БДС 14 891) - ˃ 1,7N/mm²;

- Устойчивост на водна струя 1,5bar налягане (БДС 14 891)- устойчива.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхностите, върху, които се нанася GBC H-gard трябва да са сухи, гладки и равни. Последователно се обработват с грундовете GBC Izonit и GBC Izolak.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Върху предварително обработената вече повърхност се нанасят два слоя GBC H-gard. Нанасянето става с валяк или с четка, като интервалите между двата слоя са 18 - 24 часа, при температура на въздуха 23⁰С и влажност на въздуха 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC H gard могат да се покрият 8-10м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 2,5л., 7,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася на влажна основа, в дъждовно време  и при температури по-ниски от  5⁰C.След нанасяне да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. Да не се нанася върху силно нагрети повърхности.