ОПИСАНИЕ

GBC Hidropro– безцветна хидроизолационна мембрана

GBC Hidropro е  безцветна хидроизолационна мембрана.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Високо водоотблъскване

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Добра разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 1л., 5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Hidropro могат да бъдат покрити 8-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 1-2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC Hidropro е  безцветна хидроизолационна мембрана.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначен е за безшевна хидроизолация на бани, мокри помещения, тераси, душ кабини, тоалетни и др. Може да се нанася бърху бетон, замазки, гипс-картон и др. Върху него могат да се поставят керамични плочки.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Hidropro образува тънка прозрачна мембрана, която възпрепятства проникване на вода през нея. След пълното си изсъхване притежава викока еластичност.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1000 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 10 ± 5;

- pH стойност – 10,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)-  ˃ 40 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък - полугланцов;

- Разход -  8-10м²/л. за един слой;

- Първоначална якост на сцепление(БДС EN 14 891) - ˃ 1,7N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във вода (БДС 14 891) - ˃0,6N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във варно мляко(БДС 14 891) - ˃0,6N/mm²;

- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при       -15⁰С (БДС 14 891) - ˃0,5N/mm²;

- Устойчивост на водна струя 1,5bar налягане (БДС 14 891)- устойчива.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Hidropro се разрежда с до 10% вода като преди употреба добре се разбърква с бъркалка. Нанася се равномерно с валяк (четка) на един или два слоя. Обикновенно първият слой изсъхва за 30 минути, а втория за около 60 - 90 минути (при температура на въздуха 20оС и влажност на въздуха 65%, след което може да се нанася следващото покритие.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Hidropro могат да се покрият 8-10м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 1л., 5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Hidropro не трябва да се нанася при температури по-ниски от +5оС, а също и при висока влажност на въздуха (над 85%). Основите върху които се нанася не трябва да са влажни.