ОПИСАНИЕ

GBC Hidrosil – Еластична хидроизолация под керамични плочки

GBC Hidrosil – Еластична хидроизолация под керамични плочки

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Високо водоотблъскване

•  Отлична еластичност

•  Висока адхезия към основата

•  Пукнатиноустойчивост

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•   Екологично чист продукт

•   Приятна миризма

•   Покрива БДС EN 14 891

•   Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Hidrosil могат да бъдат покрити 1-2м² за един слой.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА  ПРОДУКТА: GBC Hidrosil е еднокомпонентна пастообразна хидроизолация, предназначена за вътрешна употреба под керамични плочки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Използва се за безшевно хидроизолиране на мокри помещения, бани, душ кабини, кухни и др. При оформяне на ъгли се използва и еластична уплътнителна лента, която се вгражда в самата хидроизолация. Може да се използва и при оформяне на подови сифони, отвори за тръби и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Притежава висока еластичност, отлична водонепропускаемост и пукнатиноустойчивост.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1300 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 60 ± 5;

- pH стойност – 8,5 ± 0,5;

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък - матов;

- Разход -  1-2м²/л. за един слой при дебелина ~ 500µm;

- Първоначална якост на сцепление(БДС EN 14 891) - ˃ 1,8 N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във вода (БДС 14 891)- ˃ 0,8N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във варно мляко(БДС 14 891) –

˃ 0,8N/mm²;

- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при

-15⁰С (БДС 14 891) - ˃ 0,7N/mm²;

- Устойчивост на водна струя 1,5bar налягане (БДС 14 891)- устойчив.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, обезпрашена, да бъдат отстранени мазните петна. Механично обработваните повърхности трябва да са здрави. При хужда основите трябва да се обработят с GBC Uni grund.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: При започване на работа разбъркайте добре GBC Hidrosil до получаване на хомогенна смес. Нанасянето става с четка или валяк на два слоя. След нанасянето на първия слой по ъглите в него се вгражда уплътнителната лента, след което покритието се нанася навсякъде. След 2-4 часа се нанася втори слой.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Hidrosil могат да се покрият 1-2м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5 до +30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Дебелината на сухия филм трябва да бъде не по-малка от 500µm. Поставянето на керамичните плочки трябва да започне след пълното изсъхване на GBC Hidrosil 12-24 часа три температура на въздуха 23°С и влажност 50%.