ОПИСАНИЕ

GBC Hidrostop – Течна гума

GBC Hidrostop е еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение- течна гума

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Високо водоотблъскване

•  Отлична еластичност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Покрива БДС EN 14891

•  Алкалоустойчивост

•  Екологично чист продукт

•  Приятна миризма

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Hidrostop могат да бъдат покрити 1-2м² за един слой.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА  ПРОДУКТА: GBC Hidrostop е еластична хидроизолация  за външно и вътрешно приложение.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Може да се използва като хидроизолация в сутерени, мазета и др. помещения под нивото на земята, като се поставя от външната част на стената. GBC Hidrostop е удачен вариант също за тераси, козирки, басейни, канали др. Може да се нанася върху бетон, газобетон, варо- циментови мазилки, дърво, битумни керемиди, галванизирани метални повърхности и др. GBC Hidrostop е крайно покритие, което може да се използва при плоски покриви.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение- течна гума.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1350 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 70 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък - сатен;

- Разход -  1-2м²/л. за един слой;

- Първоначална якост на сцепление(БДС EN 14 891) - ˃ 2.0N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във вода (БДС 14 891)- ˃ 2.0N/mm²;

- Якост  на сцепление след  потапяне  във варно мляко  (БДС 14 891) -           ˃ 1.8N/mm²;

- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при

-15⁰С (БДС 14 891) – 1.5N/mm²;

- Устойчивост на водна струя 1,5bar налягане (БДС 14 891)- устойчив

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена. Трябва да се отстранят мазните петна. Пукнатините трябва да се запълнят.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди същинската работа подготвената основа се грундира, като GBC Hidrostop се разрежда с вода в съотношение 2:1. С така получения продукт обработените повърхности се изчакват да изсъхнат за 24 часа при температура на въздуха 23°С и влажност 50%. След като основата е грундирана се пристъпва към нанасянето на GBC Hidrostop.След като се отвори опаковката се хомогенизира добре с неръждаема бъркалка, след което се нанасят два слоя на кръст , като интервалът за изсъхване между тях е 24 часа при температура на въздуха 23°С и влажност 50%. Нанасянето се извършва с валяк, четка.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Hidrostop могат да се покрият 1-2м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от 5 до 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася на влажна основа, в дъждовно време  и при температури по-ниски от  5⁰C.След нанасяне да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. Да не се нанася върху силно нагрети повърхности.