ОПИСАНИЕ

GBC Izolak – Универсален акрилен грунд

GBC  Izolak е бял  универсален акрилен грунд за стени и тавани

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Добра разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л. ; 2,5л., 7,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Izolak  могат да бъдат покрити 12-14м² за един слой.

Време за изсъхване: 4 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА  ПРОДУКТА:  GBC  Izolak е бял  универсален акрилен грунд за стени и тавани.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначен е за външна и вътрешна употреба. Може да се използва както под бои, така и под мазилки. Нанася се върху бетон, хоросанови и циментови мазилки, гипсови шпакловки, гипс-картон и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Izolak прилепва плътно и не се напуква, обезпрашава и уеднаквява цветово повърхността. Прониква в порите и засъхва в горната част на повърхностите, като по този начин осигурява по-добро сцепление със следващото покритие.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1550 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 60 ± 5;

- pH стойност – 8.0 ± 5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)-  ˃ 40 сек. (70% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Зърнометрия -  ˂ 80µm;

- Блясък - матов;

- Разход - 12-14м²/кг за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха, да бъдат отстранени мазните петна, други замърсявания и предишни слоеве боя.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди работа GBC Izolak се разбърква добре, след което се нанася на един или два слоя с помощта на валяк или четка. Първият слой се разрежда с 30% вода, а за втория с 20%. Интервалът от време между двата слоя е 90 - 120 минути (при температура на въздуха 23⁰С и влажност на въздуха 50%).

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC  Izolak  могат да се покрият 12-14 м².

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 0,75л. ; 2,5л., 7,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Разходната норма на GBC Izolak е относителна, тъй като той се явява първо покритие върху необработените повърхности.