ОПИСАНИЕ

GBC Izonit– Филмообразуващ грунд против петна

GBC  Izonit е безцветен изолационен грунд.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Заздравява основата

•  Изравнява попиващата способност на основата

•  Обезпрашава

•  Намаля разхода на следващото покритие

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 1л., 5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Izonit  могат да бъдат покрити 8-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC  Izonit е безцветен изолационен грунд.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначен е за външни и вътрешни повърхности. GBC Izonit образува тънък прозрачен слой, който възпрепятства проникването на влага (съответно боята) навътре в стената. Подходящ е за употреба и върху гипс-картон, газ-бетон, всякакви гипсови и циментови шпакловки и мазилки тъй като намаля разхода на следващото покритие.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC  Izonit импрегнира, обезпрашава и уеднаквява структурно обработените повърхности. При боядисване предпазва от образуване на т.нар. “цветни петна“.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1000 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 10 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)-  ˃ 40 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – сатен гланц;

- Разход -  до 10м²/л. за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: GBC Izonit се полага върху чиста и суха повърхност.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Izonit се разрежда с 10% вода като преди употреба добре се разбърква с бъркалка. Нанася се равномерно с валяк (четка) на един или два слоя. Обикновенно първият слой изсъхва за 30 минути, а втория за около 60 - 90 минути (при температура на въздуха 23⁰С и влажност на въздуха 50%, след което може да се нанася следващото покритие.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Izonit могат да се покрият до 10м².Разходната норма зависи от попивателната способност на повърхността.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 1л., 5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Izonit не трябва да се нанася при температури по-ниски от +5⁰С, а също и при висока влажност на въздуха (над 85%).