ОПИСАНИЕ

GBC Kosher – Екологично чиста боя за пчелни кошери

GBC Kosher  е  водобазирана боя предназначена за боядисване на пчелни кошери.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Екологично чист продукт

•  Отлична покривност

•  Лесна за работа

•  Много добри експлоатационни качества

•  Не съдържа тежки метали, отговаря на EN-71

•  Отлична адхезия към основата

•  Висока температурна устойчивост

•  Много добра разливност

•  Бързо съхнене

•  Приятна миризма

•  Устойчивост на слепване между две боядисани покрития

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход:С 1л. GBC Kosher  могат да се покрият 10-12м² на един слой.

Време за изсъхване: 2-3 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Kosher е екологично чиста боя за пчелни кошери.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Kosher е предназначена за боядисване на пчелни кошери, както нови, така и за възстановяване.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Има отлична адхезия към дървото и стари алкидни покрития. Основните цветове са син и жълт. Осигурява дълготрайна защита на обработените повърхности. Не съдържа тежки метали. GBC Kosher е подходяща за боядисване на всякакви дървени повърхности.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен. Отговаря на стандарта EN-71.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1300 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  50 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,15;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)- ˃ 20 сек. (80%  разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – матов;

- Разход – 10-12м²/л. за един слой;

- Време за изсъхване: 2-3 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха.Да се отстранят мазните петна, замърсявания и предишни слоеве боя.След това повърхността се грундира със GBC Troyan Aqua.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Kosher трябва добре да се разбърка. Нанася се на два слоя. GBC Kosher е готов за работа продукт. Може да се разреди с вода до 5% при ръчно нанасяне и до 10-15% при машинно нанасяне. Интервалът между двата слоя е в рамките на 2-3 часа при температура на въздуха  23°С и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА:С 1л. GBC Kosher могат да се покрият 10-12м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Kosher не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от 5°С и при влажност над 85%. Откритите повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага, физическо въздействие.