ОПИСАНИЕ

GBC Luxor– интериорна металическа боя с пясъчен ефект

GBC Luxor е луксозна интериорна металическа боя с пясъчен ефект от декоративната линия  Maestro Antonio

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Металически блясък

•  Луксозен интериор

•  Пясъчен ефект

•  Устойчивост на миене и мокро триене , клас 2 (EN 13300)

•  Отлична покривност

•  Лекота при нанасяне

•  Висока адхезия

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л, 1л, 2,5л, 15л

Разход: С 1л. GBC Luxor могат да се покрият  около 4 - 6 м² на един слой

Време за изсъхване: 1-2 часа

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Март 2020г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Luxor е луксозна интериорна металическа  боя с пясъчен ефект.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Luxor е предназначена да създаде луксозен и ефектен интериор. Може да се полага  върху добре подготвени повърхности ( гладки и равни циментови или гипсови шпакловки). Може да се използва като връхно покритие на релефни повърхности.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Luxor е продукт, който създава изискана и уютна атмосфера в дома, хотела или офиса. Позволява мокро почистване, притежава отлична адхезия, съхне бързо, има приятна миризма.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)- 1100 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251:2008)- ˃20 ± 5

- pH стойност – 8.0 ± 0.5;

- Вид на филма- зърнест;

- Зърнометрия ( БДС EN 13300) ˂ 250µm;

- Блясък (EN 13300)- металически;

- Разход (EN 13300)-  4 – 6 м²/л за 1л за един слой

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста, обезпрашена и суха. Да са отстранение мазните петна, замърсявания и слоеве от предишна боя. Повърхността се грундира с GBC Izonit или GBC Izolak, след което се нанася GBC Superplastik Weisse на два слоя. Така създаденото покритие е отлична основа за нанасянето на GBC Luxor.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Luxor е готов за употреба продукт. Преди работа се разбърква и се нанася с четка без дръжка (спалтер).

СЪВЕТИ: GBC Luxor се предлага в тридесет и три цвята.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Luxor могат да се покрият  около 4 - 6 м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 0,75л, 1л, 2,5л, 15л

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Luxor не трябва да се нанася при t˚ на въздуха под +5˚С и при влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.