ОПИСАНИЕ

GBC Perfetto– Венецианска шпакловка 

GBC Perfetto е вътрешна декоративна мазилка на акрилна основа.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Декоративен ефект

•  Висока адхезия

•  Може да се почиства

•  Лекота при нанасяне

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Екологично чист продукт

•  Приятна миризма

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л.; 1л.; 2,5л; 7,5л; 15л.

Разход: С 1л. GBC Perfetto могат да се покрият 1-2м²

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Perfetto е вътрешна декоративна мазилка на акрилна основа. Тя е от типа “венецианска шпакловка” и при полагането й се използват специални шпакловъчни техники.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за декорация на вътрешни повърхности на частни и обществени сгради. Полага се върху гладки,сухи и равни повърхности, като:гипс, варово-циментни покрития, гипс-картон и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Perfetto е декоративна мазилка от типа венецианска шпакловка, която придава изисканост на интериора, лесна е за поддръжка и позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – пастообразна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1550 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 75 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Вид на филма-равен, гладък;

- Зърнометрия (EN 13300) ˂ 20µm;

- Блясък (EN 13300)- матов/гланцов

- Разход (EN 13300)-  1-2м²/л. за един слой

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: GBC Perfetto се нанася върху сухи, гладки и равни повърхности.Преди да се положи GBC Perfetto, повърхността се обработва последователно с грунд GBC Izonit и грунд GBC Izolak. След като повърхността добие еднороден вид се пристъпва към полагането на GBC Perfetto.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Perfetto е готов за употреба продукт.Нанася се на няколко слоя, като първия и втория  се нанасят с маламашка и те служат за основа.Следващият слой се нанася с т.нар. “мазки“, те се заглаждат “на ребро”с маламашка.Интервалите между отделните слоеве са между 17÷18 часа.(в зависимост от температурата и влажността на въздуха ). След окончателното полагане може повърхността да се гланцира с полиращата паста GBC Splendo.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Perfetto могат да се покрият 1-2м².

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 0,75л.; 1л.; 2,5л; 7,5л; 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: За да се постигне истинският декоративен ефект на GВC Perfetto, препоръчваме полагането да се извършва от добри специалисти в областта на довършителните работи.