ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Plus white Extra Flex- Циментово лепило клас С2ТES1- бяло

GBC Terrax Plus White Extra Flex C2TES1 е бяло високоякостно, еластично неорганично свързано лепило.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Съдържа фибри

• Еластично- клас С2ТЕS1

• Външни и вътрешни стенни облицовки

• С намалено приплъзване

• Хидро и мразоустойчиво

•  Минерална основа

•  Екологично чист продукт

•  Лесно за работа

•  Отлична адхезия към основата

•  Висока якост при сцепление с  камък

•  Отговаря на БДС EN 12004

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: В зависимост от размера на използваните плочи и неравността на основата: 2-4кг/м².

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА: GBC Terrax Plus White Extra Flex е бяло високоякостно, еластично неорганично свързано лепило с намалено приплъзване.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначено е за лепене на фаянс, теракот, гранитогрес (вкл.60х60), мрамор и др. стенни облицовки върху бетон, циментови замазки, хоросан, гипс-картон и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Циментово лепило с подобрени характеристики и намалено приплъзване- клас С2ТЕS1,по БДС EN 12004. Притежава висока якост на открито и закрито. Удобно за работа. Еластично, отдава при линейни разширения и свивания на основата.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Висока начална якост на сцепление при опън (БДС EN 1348)-  ≥ 1N/mm²;

- Висока якост на сцепление при опън след потапяне във вода

(БДС EN 1348) - ≥ 1N/mm²;

- Висока якост на сцепление при опън след термично третиране(БДС EN 1348)- ≥ 1N/mm²;

- Висока начална якост на сцепление при опън, след цикли замръзяване/размразяване (БДС EN 1348)- ≥ 1N/mm²;

- Отворено време: якост на сцепление при опън(БДС EN 1348)-

≥ 0,5N/mm² след не по-малко от 30 min.;

- Плъзгане (БДС EN 1308)- ≤ 0,5mm;

- Реакция на огън (БДС EN 13501-1) клас А1.

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Да се премахнат мазните петна. При нужда се грундира с GBC Uni grund.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Plus White Extra Flex се разбърква с метална бъркалка в съотношение 100 части суха смес и 28-30 части вода. Времето за “узряване” на така приготвената смес е 6-8 минути.Времето за работа на вече приготвената смес е около 5 часа, а отвореното време е 20 минути.

РАЗХОДНА НОРМА: В зависимост от размера на използваните плочи и неравността на основата: 2-4кг/м².

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Terrax Plus White Extra Flex се използва в тем. интервал от +5⁰С  до  +30°С .