ОПИСАНИЕ

GBC Polystones aqua– лак за камък

GBC  Polystones aqua е импрегниращ лак за камък.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Екологично чист продукт

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Високо водоотблъскване

•  Алкалоустойчивост

•   Не се напуква

•   UV устойчивост

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л., 7,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Polystones aqua могат да бъдат покрити 5-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 12 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC  Polystones aqua е импрегниращ лак за камък.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначен е за обработка на камък, керамика, бетон, различни минерални покрития и др. GBC Polystones е надеждна преграда пред проникването на вода като същевременно притежава отлична паропропускливост и не запечатва обработената повърхност.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC  Polystones aqua притежава отлично водоотблъскване, висока еластичност и много добра адхезия. Позволява на повърхностите да “дишат“. Има много висок фактор на UV защита. Бързо изсъхва.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1600 ± 75/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 37 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 3мм  (БДС EN 535)-  ˃ 40 сек. (100% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък, прозрачен;

- Блясък – гланцов, матов;

- Разход -  8-10м² за един слой;

- Устойчивост на въздействието на течности(23 ±2)⁰С-дест.вода ( БДС ISO 2812-4/2) - ˃ 4h

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха(под 5% влажност), да бъдат отстранени мазните петна, а също така да бъде обезпрашена.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди работа GBC Polystones се разбърква добре с неръждаема бъркалка, след което се нанася на един или два слоя с помощта на валяк, четка или пистолет. GBC Polystones е готов за употреба продукт.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Polystones aqua могат да се покрият 8-10 м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л., 7,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Polystones aqua не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от +5⁰С и влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от студ, влага, физическо въздействие в продължение на 24 часа.