ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Praktika White - Циментова шпакловъчна смес-бяла

GBC Terrax Praktika White е неорганично свързана шпакловъчна смес.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Мразо и хидроустойчива

•  Съдържа фибри

•  Минерална основа

•  Висока паропропускливост

•  Екологично чист продукт

•  Лесна за работа

•  Лесно се структурира

•  Отлична адхезия

•  Устойчивост на механично въздействие

•  Лесна за шлайфане

•  Бързосвързваща

•  Устойчивост на гъбички, плесени и бактерии

•  Отговаря на БДС EN 998-1

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: В зависимост от дебелината на шпакловъчната смес 0,5-1кг/м²

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА: GBC Terrax Praktika White е неорганично свързана шпакловъчна смес.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за шпакловане на стени, тавани и топлоизолация( EPS, XPS, минерална вата ). Характеризира се с много добра твърдост, отлична еластичност и висока хидрофобност.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на сцепление (БДС EN 1015-12)-  ≥ 0,15N/mm²;

- Якост на натиск  (БДС EN 1015-11a) – 5,0N/mm² CS2;

- Водна абсорбция (БДС EN 1015-18)- ≤ 0.2kg/m², min 0,5 W2;

- Коефициент на проникване на водни пари (µ) (БДС EN 1015-19)- ≤ 15;

- Коефициент на топлопроводност (λ) (БДС EN 1745)- ≤ 0,2W/ (m.k.) T2;

- Реакция  на огън (БДС EN 13501-1)- клас А1;

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5% след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде здрава, обезпрашена. Може да се грундира с GBC Uni grund.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Praktika White се разбърква с метална бъркалка в съотношение 100 части суха смес и 26-30 части вода.Времето за “ узряване” на така приготвената смес е около 6-8 минути, след което GBC Terrax Praktika White може да се нанася в продължение на 5 часа/отворено време / с помощта на метална маламашка.

РАЗХОДНА НОРМА: В зависимост от дебелината на шпакловъчната смес 0,5-1кг/м²

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Terrax Praktika White се нанася в температурен интервал от +1 ÷ 30°С. Препоръчва се при запрашени основи, преди да се шпаклова да се използва изолационният грунд GBC Izonit. Шпаклованите повърхности да са защитени в продължение на 24 часа от сняг, дъжд и механични въздействия.