ОПИСАНИЕ

GBC Protex 3 in 1 aquapro – Еднокомпонентна боя за защита на метални повърхности

GBC Protex 3 in 1 aquapro –  е еднокомпонентна боя за защита на метални повърхности.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесна за работа

•  Много добри експлоатационни качества

•  Отлична адхезия към основата

•  Висока температурна устойчивост

•  Много добра разливност

•  Бързо съхнене

•  Отлична покривност

•  Приятна миризма

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Екологично чист продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход:С 1л.GBC Protex 3 in 1 aquapro могат да се покрият 8-10м² на един слой.

Време за изсъхване: 2-3 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Protex  3 in 1 aquapro е еднокомпонентна боя за защита на черни метали, поцинкована ламарина, алуминий и др. Тя едновременно инхибира корозията и защитава обработените повърхности. Има много добра адхезия, нанася се лесно. Има отлична механична издържливост, не съдържа тежки метали и органични разтворители.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Protex  3 in 1 aquapro се използва при слабо почистени от ръжда повърхности. При повърхности засегнати от масивна ръжда, препоръчваме първоначално да се обработят  с инхибитора GBC Corrostop aquapro и след това да се боядисат с GBC Protex  3 in 1 aquapro.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Protex  3 in 1 aquapro е продукт който преобразува ръждата , играе ролята на грунд и финално покритие. Устойчив е на тежки атмосферни условия- дъжд, сняг, морска влага и др.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1200  ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  45 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)- ˃ 20 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – матов;

- Разход – 8-10м²/л. за един слой;

Време за изсъхване  – 2-3 часа;

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

- Устойчивост на окачване върху цилиндрично тяло (БДС EN ISO 1519)- max 2mm;

- Устойчивост към въздействие на течности  (23 ± 2)⁰С (БДС ISO 2812-1)- 3% разтвор на NaCl в дестилирана вода- ˃ 100h.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:Основата върху която се нанася GBC Protex 3 in 1 aquapro трябва да бъде чиста и суха.Да се отстранят мазните петна и люпестата корозия. Не е нужно повърхностите да се почистват до метален блясък.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди започване на работа GBC Protex  3 in 1 aquapro трябва добре да се разбърка, след което може да се нанесе с четка, валяк или пистолет. GBC Protex  3 in1 aquapro е готов за работа продукт, който при ръчно нанасяне може да се разреди с до 5-10% вода, а при машинно нанасяне с до 10-15% вода. Препоръчваме нанасяне на три слоя, като времето за изсъхване между тях е 2-3 часа при температура на въздуха 23°С и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л GBC Protex  3 in1 aquapro  могат да се покрият 8-10м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Protex  3 in 1 aquapro трябва да се нанася при температура на въздуха от + 5°С до +35°С и при влажност под 85%. Откритите повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, дъжд и физическо въздействие.