ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Rapid– Благородна мазилка с влачена структура

GBC Terrax Rapid е декоративно-защитно покритие за фасади.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Минерална основа

•  Висока паропропускливост

•  Екологично чист продукт

•  Лесна за работа

•  Лесно се структурира

•  Отлична адхезия

•  Устойчивост на механично въздействие

•  UV устойчивост

•  Издържа на миене и мокро триене

•  Устойчивост на гъбички, плесени и бактерии

•  Отговаря на БДС EN 998-1

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: Разходната норма на GBC Rapid зависи от избраната зърнометрия и вида на мазилката:

Влачена структура                                                        Драскана структура

2мм.- около 3 - 3,5кг./м                                               1,5мм.- около 3 - 3,5кг./м

2,5мм. -около 4 - 4,5 кг./м                                           2мм.- около 3,5 - 4кг./м

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Rapid е декоративно-защитна мазилка на циментова основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Rapid се използва като финишно покритие за оформяне на фасади и вътрешни пространства на новопостроени и стари сгради.Участва като финишно покритие в топлоизолационната система GBC Orange .

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Притежава много висока адхезия към циментови основи, отлична паропропускливост, много добра механична устойчивост. Лесна е за работа.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на сцепление (БДС EN 1015-12)-  ≥ 0,15 N/mm²;

- Якост на натиск  (БДС EN 1015-11a) - CS2;

- Водна абсорбция (БДС EN 1015-18)- ≤ 0,4kg/m², min 0,5/W1;

- Коефициент на проникване на водни пари (µ) (БДС EN 1015-19)- ≤ 15;

- Коефициент на топлопроводност (λ) (БДС EN 1745)- ≤ 0,2W/(m.k.)/T2;

- Реакция  на огън (БДС EN 13501-1)- клас А1;

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха,с добра носеща способност,без замърсявания и слоеве слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Препоръчително е предварителна обработка на основата с акрилен грунд GBC Izolak.В случаи на силно попиващи основи трябва да се грундира на два слоя от грунда.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Rapid се нанася ръчно или машинно.
Машинно нанасяне: Включете машината към електрическата система и водното захранване.Преди започване на работа да се настрои водното подаване за получаване на подходяща консистенция за нанасяне.След машинното нанасяне на стената,мазилката следва да се обработи с пластмасова пердашка.

Ръчно нанасяне: Една 25кг. торба GBC Terrax Rapid се изсипва в подходящ съд ,допълнете с 7 л вода.Сместа се разбърква добре с електрическа бъркалка до получаване на еднородна маса.Изчаква се 5 - 10 мин. сместа да съзрее.Смесеното количество може да се използва за не повече от 1 час.
Готовата смес се разнася с маламашка от неръждаема стомана.За постигане на търсената структура положената мазилка се обработва с пластмасова пердашка.В зависимост от желания краен ефект,положената мазилка може да се обработва с хоризонтални,вертикални или кръгови движения.Пердашката трябва да се почиства често за да не остават натрупвания по нея.Пердашката не се почиства с вода- допълнителното количество вода може да остави петна по мазилката.След полагане мазилката не трябва да се мокри както стандартните хастарни мазилки.Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията,защото така ще се влоши якостта,ще се повиши свиването на разтвора и е възможна промяна на цвета.
По време на полагането както и през следващите 24 часа,околната температура и тази на основата трябва да бъде +5 и +30 градуса.Да не се работи на директно огрени от слънцето фасади!

РАЗХОДНА НОРМА: Разходната норма на GBC Terrax Rapid зависи от избраната зърнометрия и вида на мазилката:

Влачена структура                                                        Драскана структура

2мм.- около 3 - 3,5кг./м                                               1,5мм.- около 3 - 3,5кг./м

2,5мм. -около 4 - 4,5 кг./м                                           2мм.- около 3,5 - 4кг./м

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.