ОПИСАНИЕ

GBC Silikat Mix– Силикатна мазилка

GBC Silikat Mix  е декоративно-защитна  мазилка с добавка на калиеви силикати.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесна за работа.

•  Леко се структурира.

•  Отлична адхезия.

•  Висока паропропускливост.

•  Превъзходно водоотблъскване.

•  Устойчивост на механично въздействие.

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.

•  Антифунгицидно действие-устойчивост на гъбички, плесени,

бактерии и др.

•  Издържа на миене и мокро триене.

•  26 цвята по каталог.

Опаковка: 25кг.

Разход:3,5 – 4кг/м².

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Silikat Mix  е декоративно-защитна  мазилка с добавка на калиеви силикати.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Поради своя особен състав GBC Silikat Mix е много подходяща за т.нар. "уморени фасади", но може да се използва успешно и върху газ-бетон, варово-циментови замазки, гипсови повърхности и др. GBC Silikat Mix е продукт с много висока механична якост, устойчивост на цветовете и отлични хидрофобни свойства. Едновременно с това, GBC Silikat Mix осигурява свободно движение на водните пари през обработените повърхности.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Silikat Mix  е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1550 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от 82 ± 5;

- Коефициент на топлопроводност ( БДС EN 1745:2012 ) λ˃ 0,5 W/mK;

- Паропропускливост ( БДС EN 7783-2:2011 )  клас V2;

- водна абсорбация ( БДС EN 1062-3:2008) клас W2;

- Адхезия (БДС EN 1015-12:2409) ˃ 0,3МРа;

- Реакция на огън  ( БДС EN 13501: 2007+A1),Eвроклас С ( БДС 15824:2009 Notе 2)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА :Повърхността, върху която се нанася GBC Silikat Mix трябва да бъде чиста и суха, да бъдат отстранени мазни петна и всякакви други замърсявания. Пукнатините и неравностите се шпакловат, след което повърхността се обработва със силикатния грунд GBC Suprosil. Не полагайте GBC Silikat Mix върху стари непочистени слоеве вододисперсионна боя!

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба разбъркайте добре GBC Silikat Mix с неръждаема бъркалка. При нужда добавете известно количество вода по преценка. GBC Silikat Mix се нанася на един слой неръждаема маламашка, като слоя е с дебелина около 2 mm. След 24 часа GBC Silikat Mix добива своя окончателен облик (при температура на въздуха 23°С и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: За покриването на 1м² шпаклована равна повърхност са нужни 3,5 – 4 кг.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност. Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.