ОПИСАНИЕ

GBC Silikat – Силикатна  фасадна боя

GBC   Silikat  е  боя  с  добавка  на  калиеви силикати. Предназначена е за т.нар. "уморени фасади", но може успешно да се използва и върху газбетон, варово-циментови замазки, гипсови повърхности и др.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Отлична покривност.

•  Висока адхезия .

•  Устойчивост на миене и мокро триене клас 1 ( EN 13300).

•  Лекота при нанасяне.

•  Превъзходна белота, не пожълтява.

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.

•  Дишащо покритие.

•  Екологично чист продукт.

•  Бързосъхнещ продукт.

•  Много добро водоотблъскване.

•  Добра разливност.

•  Много добро поведение при продължително съхранение.

•  Оцветява се по Колор системите на GBC – над 10 000 цвята.

Опаковка: 2,5л; 7,5л; 15л..

Разход: С 1л. могат да се покрият 12-14м² на един слой.

Време за изсъхване: 12 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC   Silikat  е  фасадна боя  с  добавка  на  калиеви силикати.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за т.нар. "уморени фасади", но може успешно да се използва и върху газбетон, варово-циментови замазки, гипсови повърхности и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Поради характерните си свойства GBC "Silikat" е продукт с много високи експлоатационни качества, притежава дълготрайност на цветовете във времето, издържлив е на неблагоприятни атмосферни условия - морска влага, дъжд и др.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1600 ± 75кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 65 ± 5;

- pH стойност – 10 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535) ˃ 25 сек. (70% разтвор);

- Вид на филма-гладък, равен;

- Зърнометрия (EN 13300) ˂ 40µm;

- Блясък (EN 13300)- матов;

- Разход (EN 13300)- 12-14 м²/кг за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността, върху която се нанася GBC Silikat, трябва да бъде суха и чиста. Отстраняват се всички слоеве стара боя, мазни петна и други замърсявания. Пукнатините и неравностите се шпакловат след, което се нанася силикатния грунд GBC "Si-gard", който дава надеждна основа за полагането на GBC Silikat . GBC Silikat не бива да се нанася върху стари слоеве вододисперсионна боя без те да са отстранени!

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Silikat се разбърква добре. Не смесвайте GBC Silikat с други марки боя. Нанасят се две ръце боя с помощта на четка или валяк в интервал 10-12 часа между тях.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л.. GBC Silikat могат да бъдат покрити 12-14 м2 (единичен слой), гладка средно-пореста повърхност, като покривия слой е с дебелина 80±5 микрона.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 2,5л; 7,5л; 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност. Да не се нанася боя при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.