ОПИСАНИЕ

GBC Silkor – силиконов инпрегнатор

GBC Silkor е силиконов импрегнатор на водна основа без органични разтворители.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лекота при нанасяне

•  Високо водоотблъскване

•  Алкалоустойчив, UV защита

•  Дълбокопроникващ

•  Бързосъхнещ

•  Екологично чист продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 1л., 5л.

Разход: С 1л. GBC Silkor могат да се покрият 15-20 м² на един слой.

Време за изсъхване: 4-8 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Silkor е силиконов импрегнатор на водна основа без органични разтворители.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Използва се за импрегниране на облицовъчен камък, ( травертин, гранит, туфа, гнайс и др.), циментови мазилки ( пръскани, хлепани и др.), облицовъчни тухли, керемиди и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Silkor предпазва от осоляване обработените повърхности. Освен това той дава допълнителна UV защита. Обработените повърхности променят слабо цвета си.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1000 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  8 ± 2;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Вид на филма-безцветен;

- Разход – 15-20м²/л. за един слой;

Време за изсъхване  – 4-8 часа;

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Обработваната повърхност трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена. Трябва да се отстранят мазните петна, плесени, гъбички и мухъл от повърхността преди нанасянето на продукта.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Silkor е готов за работа продукт. Може да се нанася с четка, валяк или машинно в зависимост от повърхността която се обработва. При нужда може да се нанесат два или повече слоя ( зависи от структурата на обработвания материал). Положеното покритие изсъхва за 4-8 часа ( зависи от основата) при температура на въздуха 23°С и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Silkor могат да се покрият 15-20м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 1л., 5л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Препоръчваме повърхностите обработени с GBC Silkor да се пазят 24 часа след нанасянето от дъжд. Работата трябва да се извършва при температури не по-ниски от 5°С и не по-високи от 35°С. GBC Silkor не трябва да се нанася върху влажни или мокри повърхности.