ОПИСАНИЕ

GBC Suprosil– Акрилен релефен грунд

GBC  Suprosil е Акрилен релефен грунд за мазилка

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Създава релефна повърхност

•  Отлична покривност

•  Намаля разхода на следващото покритие

•  Улеснява полагането на мазилка

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Добра разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 2,5л., 7,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Suprosil  могат да бъдат покрити 10-12м² за един слой.

Време за изсъхване: 4 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА  ПРОДУКТА:  GBC  Suprosil  е  акрилен  релефен  грунд  за мазилка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC  Suprosil  придава релеф на повърхността. Това се дължи на микрогранулите в него.Особенно удачен е за всички видове мазилки тъй като не позволява на камъчетата в тях да се приплъзват при разнасяне.Може да се нанася върху всякакви здрави основи - вароцимент, бетон, циментови шпакловки, гипсови и т.н.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Основната задача на GBC  Suprosil   е да образува много добро сцепление на следващото покритие. Освен това той притежава много добра адхезия към основата, не се напуква, лесен е за нанасяне. Бързо съхне.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1550 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 65 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 6мм  (БДС EN 535)-  ˃ 20 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, зърнест;

- Зърнометрия - ˂ 300µm;

- Блясък - матов;

- Разход -  10-12м²/л. за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста и суха, да бъдат отстранени мазните петна, други замърсявания и предишни слоеве боя.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди работа GBC Suprosil се разбърква добре, след което се нанася на един или два слоя с помощта на валяк или четка. Първият слой се разрежда с 30% вода, а за втория с 20%. Интервалът от време между двата слоя е 90 - 120 минути (при температура на въздуха 23⁰С и влажност на въздуха 50%).

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC  Suprosil могат да се покрият 10-12 м².

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 2,5л., 7,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5 до +30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Разходната норма на GBC Suprosil е относителна, тъй като той се явява първо покритие върху необработените повърхности.