ОПИСАНИЕ

GBC Textonit Plus – Фасадна акрилна мазилка

GBC Textonit Plus е релефна мазилка на акрилно-кополимерна основа. Нанася  се  върху  гипсови,  циментови,  варо-циментови, газ-бетон и други  повърхности.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесна за работа.

•  Леко се структурира.

•  Отлична адхезия.

•  Висока паропропускливост.

•  Превъзходно водоотблъскване.

•  Устойчивост на механично въздействие.

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.

•  Антифунгицидно действие-устойчивост на гъбички, плесени,

бактерии и др.

•  Издържа на миене и мокро триене.

•  Оцветява се по Колор системите на GBC – над 10 000 цвята.

Опаковка: 25кг.

Разход: 1-1,2 кг/м².

Време за изсъхване:18 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Textonit Plus е релефна мазилка на акрилно-полимерна основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Подходяща е за външно и вътрешно оформление на жилищни сгради, хотели, ресторанти, обществени сгради,училища,детски градини  и други. Нанася се върху бетон, варо-циментови мазилки, газ бетон, гипсови повърхности,гипс-картон и други. Придава декоративен ефект на завършената повърхност. Има отлични прилепващи свойства и помага за прикриването на микропукнатини и неравности по повърхността.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Textonit Plus е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1850 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от 80 ± 5;

- Коефициент на топлопроводност ( БДС EN 1745:2012 ) λ˃ 0,5 W/mK;

- Паропропускливост ( БДС EN 7783-2:2011 )  клас V2;

- водна абсорбация ( БДС EN 1062-3:2008) клас W2;

- Адхезия (БДС EN 1015-12:2409) ˃ 0,3МРа;

- Реакция на огън  ( БДС EN 13501: 2007+A1),Eвроклас С ( БДС 15824:2009 Notе 2)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността, върху която се нанася GBC Texonit Plus трябва да бъде чиста и абсолютно суха, да са отстранени мазните петна, замърсяванията и остатъците от предишните слоеве боя. Пукнатините и неравностите трябва да се шпакловат, след което се нанася грунд, който обезпрашава и уеднаквява структурно повърхността. След него се нанася грунд GBC Suprosil, който уеднаквява цветово повъхността и осигурява по-добро сцепление със следващото покритие.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Textonit Plus се нанася без разреждане, като преди и по време на работа мазилката се разбърква с метална бъркалка. За получаване на желания релеф се използват съответните релефни валяци. След 24 часа GBC Textonit Plus добива окончателен вид.

РАЗХОДНА НОРМА: За покриването на 1м² шпаклована равна повърхност са нужни  1 - 1,2кг.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност. Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.