ОПИСАНИЕ

GBC Travertino romano– Декоративно защитно покритие за стени.

GBC Travertino romano е декоративно защитно покритие за стени.То е част от декоративната  линия  Maestro Antonio.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Минерална основа

•  Висока паропропускливост

•  Екологично чист продукт

•  Лесна за работа

•  Лесно се структурира

•  Отлична адхезия

•  Устойчивост на механично въздействие

•  UV устойчивост

•  Издържа на миене и мокро триене

•  Устойчивост на гъбички, плесени и бактерии

•  Отговаря на БДС EN 998-1

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: За 1м² при дебелина 1мм са нужни 2кг Travertino romano.

Време за изсъхване: 24 часа.

при 23⁰С и 50% отн.влажност,

Публикувано м.Март 2018г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Travertino romano е декоративно-защитнa мазилка, пресъздаваща вида на плочи от камък травертин. Тя е изключително креативен продукт, позволяващ постигане на покритие с най-различни текстури и вариации.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Travertino romano е декоративно-защитно покритие, което може да се използва както на фасади, така и като интериорно решение.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Притежава много висока адхезия към циментови основи, отлична паропропускливост, много добра механична устойчивост. Лесна е за работа.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на сцепление (БДС EN 1015-12)-  ≥ 0,15 N/mm²;

- Якост на натиск  (БДС EN 1015-11a) - CS2;

- Водна абсорбция (БДС EN 1015-18)- ≤ 0,4kg/m², min 0,5/W1;

- Коефициент на проникване на водни пари (µ) (БДС EN 1015-19)- ≤ 15;

- Коефициент на топлопроводност (λ) (БДС EN 1745)- ≤ 0,2W/(m.k.)/T2;

- Реакция  на огън (БДС EN 13501-1)- клас А1;

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха,с добра носеща способност,без замърсявания и слоеве слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Препоръчително е предварителна обработка на основата с акрилен грунд GBC Izolak.В случаи на силно попиващи основи трябва да се грундира на два слоя от грунда.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Travertino romano се приготвя, като в предварително избран съд се отмерва 7 л вода, като към нея се добавя съдържанието на една торба GBC Travertino romano (25 кг). Разбърква се с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Оставя се да престои 8-10 минути, след което с помощта на метална маламашка се нанася върху избраната повърхност. Така приготвената смес има отворено време за работа 2-4 часа в зависимост от околната температура.

Съвети: След декоративната обработка и пълно изсъхване, се полагат 1 или два слоя GBC Super plastic Weiss. След тяхното изсъхване повърхността се обработва с полупрозрачна боя чрез тампонираща техника (гъба).

РАЗХОДНА НОРМА: За 1м² при дебелина 1мм са нужни 2кг Travertino romano.

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.