ОПИСАНИЕ

GBC Tria aqua parket – гланцов полиуретанов лак за паркет

GBC Tria aqua parket е полиуретанов лак за паркет на водна основа.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Екологично чист продукт

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Високо водоотблъскване

•  Алкалоустойчивост

•  Механична издържливост

•   Не се напуква

•   UV устойчивост

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л.

Разход: С 1л. GBC Tria aqua parket могат да бъдат покрити 8-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 4 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА    GBC Tria aqua parket е полиуретанов лак за паркет на водна основа- гланцов или матов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Tria Aqua Parket е бързосъхнещ продукт, подходящ за обработка на паркет, дюшемета, ламперии, парапети и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Tria Aqua Parket е полиуретанов лак за паркет.Той е на водна основа и не съдържа органични разтворители. Специалните добавки обуславят неговата механична здравина и издържливост във времето.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1000 ± 75/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 30 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)-  ˃ 30 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък, прозрачен;

- Блясък – гланцов, матов;

- Разход -  8-10м²/л. за един слой;

- Устойчивост на въздействието на течности(23 ±2)⁰С-дест.вода ( БДС ISO 2812-4/2) - ˃ 4h

Ацетон, 10 s           - ˃ 5 степен

Ацетон, 2 min        - ˃ 4 степен

Етанол, 1 h              - ˃ 5 степен

Кафе, 1 h                 -  ˃ 5 степен

Парафин, 24 h       -  ˃ 5 степен

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхностите върху която се нанася GBC Tria Aqua Parket трябва да бъде чиста, суха и обезпрашена. Трябва да се отстранят мазните петна ( ако има такива).

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Tria Aqua Parket е готов за работа продукт. При нужда може да се разреди до 10% с вода. Преди започване на работа GBC Tria Aqua Parket се хомогенизира много добре, след което се нанася с четка, валяк или с пистолет ( безвъздушен). Нанасят се два или повече слоя. Времето за съхнене между тях е 2-4 часа при температура на въздуха 23°С и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Tria aqua parket  могат да се покрият 8-10 м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5⁰С до 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Tria aqua parket  не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от +5⁰С и влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от студ, влага, физическо въздействие в продължение на 24 часа.