ОПИСАНИЕ

GBC Tria aqua– лак за дърво

GBC  Tria aqua е безцветен водоразтворим лак за дърво.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Екологично чист продукт

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Високо водоотблъскване

•  Алкалоустойчивост

•   Не се напуква

•   UV устойчивост

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Tria aqua могат да бъдат покрити 8-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC  Tria aqua е безцветен водоразтворим лак за дърво.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Основната задача на GBC  Tria aqua е да защитава дървото от външни въздействия – дъжд, влага, слънце.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC  Tria aqua притежава много добри експлоатационни качества. Импрегнира дървото, като създава устойчив на напукване слой. Притежава много добра UV устойчивост.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1000 ± 75/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 30 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)-  ˃ 30 сек. (80% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък, прозрачен;

- Блясък - гланцов;

- Разход -  8-10м²/л. за един слой;

- Устойчивост на въздействието на течности(23 ±2)⁰С-дест.вода ( БДС ISO 2812-4/2) - ˃ 4h

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде механически здрава и гладка. Да бъдат отстранени мазните петна, плесени, влага и др. дефекти по дървесината.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Tria Aqua се разбърква с помощта на неръждаема бъркалка за да се хомогенизира добре.Нанася се с четка, валяк или машинно. GBC Tria Aqua е готов за употреба продукт, като за оптимална консистенция може да се разреди с определено количество вода.Нанасят се два или три слоя, като първият съхне за около 30-40мин. при температура на въздуха 20°С, а вторият съхне за около 90 минути. Препоръчва се за основа преди GBC Tria Aqua да се използва декоративно-защитното покритие GBC Troyan Aqua, което защитава дървото и създава добра основа за нанасянето на GBC Tria Aqua.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Tria aqua могат да се покрият 8-10м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5⁰С до +30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Tria aqua не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от +5⁰С и влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от студ, влага, физическо въздействие в продължение на 24 часа.