ОПИСАНИЕ

GBC Trioks - Nanotec City Pro

GBC Nanotec City Pro е фасадна мазилка с нано кристална структура, усилена със специални добавки. Особено удачна за работа в градска среда.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Лесна за работа.

•  Леко се структурира.

•  Много добро водоотблъскване.

•  Изгодна цена, при бюджетни решения.

•  Добра еластичност.

•  Издържа на миене и мокро триене.

•  Оцветява се по Колор системите на  GBC CS-300, групи 3 и 4 , също така по специализирания каталог.

Опаковка: 25кг.

Разход: Виж техническата характеристика.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Nanotec City Pro е фасадна декоративно защитна мазилка. Тя се предлага в две структури – драскана и влачена.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Подходящ е за външно и вътрешно оформление на жилищни сгради, хотели, ресторанти, обществени сгради,училища,детски градини  и други. Нанася се върху бетон, варо-циментови мазилки, газ бетон, гипсови повърхности,гипс-картон и други.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Nanotec City Pro е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1800 ± 100кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от 85%;

- Коефициент на топлопроводност ( БДС EN 1745:2012 ) λ˃ 0,5 W/mK;

- Паропропускливост ( БДС EN 7783-2:2011 )  клас V2;

- водна абсорбация ( БДС EN 1062-3:2008) клас W2, W3;

- Адхезия (БДС EN 1015-12:2409) ˃ 0,3МРа;

- Реакция на огън  ( БДС EN 13501: 2007+A1),Eвроклас С ( БДС 15824:2009 Notе 2)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде суха, чиста и гладка. За тази цел трябва да се отстранят мазните петна, замърсяванията и остатъците от предишни слоеве боя (мазилка), за да се запълнят цепнатините и неравностите. След това последователно се нанасят грундовете GBC Izonit и GBC Suprosil (при използване на цветна мазилка GBC Nanotec City Pro, грунда GBC Suprosil предварително се оцветява в цвят ), които осигуряват еднородна повърхност за GBC Nanotec City Pro. При полагане на GBC  Silikon Pro се използва грунд GBC Silikorit grund. При полагане на GBC Silikat Pro се използва грунд GBC Si-gard.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Nanotec City Pro се разбърква добре с неръждаема бъркалка. При нужда може да се добави известно количество вода по преценка. GBC Nanotec City Pro се нанася с неръждаема маламашка, като 5-15 минути след нанасянето й (това време зависи от температурата на въздуха) се оформя окончателният вид на GBC Nanotec City Pro.

РАЗХОДНА НОРМА: За покриването на 1м² шпаклована равна повърхност са нужни:

TRIOKS  - драскана                                             TRIOKS F - влачена

- дребна 1мм - 2÷2,5кг                                      - дребна 1,5мм - 2,5÷2,8кг

- средна 1,5мм – 2,5÷3кг                                  - средна 2мм  - 2,8÷3,2кг

- едра 2мм - 3÷3,5кг                                           - едра 2,5мм – 3,2÷3,7кг

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5⁰C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завъшената повърхност. Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности,  пряко слънцегреене, студени основи, влажно време,мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.