ОПИСАНИЕ

GBC Troyan aqua– декоративно  защитно покритие- 14 специални  цвята

GBC Troyan aqua е декоративно-защитно покритие за дърво на акрилна основа.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Обезпаразитява дървото

•  Защитава от вредители-дървояди, червеи и др.

•  Прониква дълбоко в дървото

•  Импрегнира, пази от влага

•  Екологично чист продукт

•  Отлична покривност

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Алкалоустойчивост

•   Не се напуква

•   UV устойчивост, трайни цветове

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л.,15л.

Разход: С 1л. GBC Troyan aqua могат да бъдат покрити 8-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 1-2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC Troyan aqua е декоративно-защитно покритие за дърво на акрилна основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Troyan Aqua е декоративно-защитно покритие за дърво на акрилна основа. Представлява хомогенна водоразтворима дисперсия, предназначена едновременно да импрегнира дървените повърхности, а също така и да ги защитава от различни вредители/дървояди, червей и др./. GBC Troyan Aqua се предлага безцветен и оцветен в 14 цвята, имитиращи различни дървесни видове.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Troyan Aqua има способност едновременно да защитава дървото и същевременно му придава декоративен ефект. GBC Troyan Aqua защитава от дървояди, червеи и др. вредители, импрегнира дървото и го пази от влага. Полученият слой придава декоративен ефект имитиращ различни дървесини. GBC Troyan Aqua е много добра защита от вредното UV лъчение. Полученият филм е с много добра еластичност.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1000 ± 75/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 30 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)-  ˃ 30 сек. (80%  разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък, прозрачен;

- Блясък - сатен;

- Разход -  8-10м²/л. за един слой;

- Устойчивост на въздействието на течности(23 ±2)⁰С-дест.вода ( БДС ISO 2812- 1/2) - ˃ 4h

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде механически здрава и гладка. Да бъдат отстранени мазните петна, плесени, влага и др. дефекти по дървесината.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Troyan Aqua се хомогенизира чрез разбъркване с неръждаема бъркалка.GBC Troyan Aqua е готов за употреба продукт, но за получаване на оптимален работен вискозитет, може да се прибави определено количество вода.Нанасянето се извършва с четка, валяк или чрез бояджийски пистолет, на два слоя.Първият слой съхне за около 30-40 мин., а вторият за около 90-100 мин. при температура на въздуха 23°С и влажност на въздуха 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Troyan  aqua могат да се покрият 8-10м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л.,15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Troyan Aqua не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от +5⁰С и влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от студ, влага, физическо въздействие в продължение на 24 часа.