ОПИСАНИЕ

GBC Uni contact– Контактен грунд

GBC  Uni contact е контактен грунд - свързващ слой между стари и нови покрития.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Висока адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Алкалоустойчивост

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Добра разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 1л., 5л.

Разход: С 1л. GBC Uni contact могат да бъдат покрити 5-10м² за един слой.

Време за изсъхване: 2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:  GBC  Uni contact е контактен грунд - свързващ слой между стари и нови покрития.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Uni contact e контактен грунд, който създава слой явяващ се свързващо звено между стари и нови покрития. Това може да сa фаянсови , теракотени , бетонни повърхности , алкидни бои , мозайки и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Uni contact повишава здравината на слепване между старото и новото покритие, особено в случаите когато основите са със слабо или никакво ниво на абсорбция.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1000 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 16 ± 5;

- pH стойност – 8,5 ± 5;

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – сатен гланц;

- Разход -  5-10м²/л. за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: GBC Uni contact се полага върху суха и чиста повърхност.Предварително трябва да бъдат отстранени мазни петна и други замърсявания.Обработваните повърхности трябва да бъдат механично здрави.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Uni contact е готов за работа продукт.Не се разрежда с вода.Разбърква се преди работа.Нанася се с четка или валяк.След около 120 минути GBC Униконтакт е изсъхнал и следващото покритие трябва да се нанесе, за да не се покрие вече образувалата се основа със строителен прах.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Uni contact могат да се покрият 5-10 м².Разходната норма за GBC Uni contact е: за бетон 100 – 200 гр/м², за фаянс (теракота,мозаики) 80 – 100 гр/м², за мазилки (замазки) 200 – 250 гр/м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 1л., 5л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Uni contact не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5⁰С и при влажност на въздуха над 85%. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.