ОПИСАНИЕ

GBC Uni grund– Дълбокопроникващ грунд

GBC  Uni grund е дълбокопроникващ грунд заздравяващ основата.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Заздравява основата в дълбочина

•  Лекота при нанасяне

•  Алкалоустойчивост

•  Дишащо покритие

•  Екологично чист продукт

•  Бързосъхнещ продукт

•  Приятна миризма

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 1л., 5л.

Разход: С 1л. GBC Uni grund могат да бъдат покрити до 20м² за един слой при неразредено състояние.

Време за изсъхване: 4 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC  Uni   grund  е дълбокопроникващ  грунд заздравяващ основата.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC  Uni   grund  е предназначен за грундиране на варови мазилки, газобетонни блокчета, бетон , тухли , вароциментови шпакловки и други. Може да се използва за грундиране на основи преди нанасяне на самонивелиращи се подови мазилки.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Основната роля на GBC  Uni   grund  е да заздрави основите бърху които се поставя.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1000 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 16 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Разход -  до 20м²/л.за един слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: GBC Uni grund се полага върху суха и чиста повърхност.Предварително трябва да бъдат отстранени мазни петна и други замърсявания.Обработваните повърхности трябва да бъдат механично здрави.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Uni grund е продукт който се разрежда по различен начин в зависимост от основата.При силно попиващи основи (газ бетон, варови мазилки и др.) се разрежда с вода 1:4. При по-слабо попиващи основи (бетон, вароциментови шпакловки и др.) се разрежда с вода 1:5.Препоръчва се да се направи проба преди работа, за да се установи нужното разреждане.Самото нанасяне се извършва с четка, валяк или машинно.Задължително разбъркайте преди употреба.Времето за изсъхване е 2-4 часа след нанасяне при температура на въз духа 23⁰C и влажност на въздуха 50%.Да се използва при температура на въздуха и повърхността в интервал от +5 ⁰C до +30⁰C.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Uni grund могат да се покрият до 20м² в зависимост от корозивността  на основата и разреждането.

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 1л., 5л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5⁰С до 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Uni grund не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5⁰С и при влажност на въздуха над 85%. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия. Не се препоръчва употребата на GBC Uni grund като основа върху която се нанасят интериорни или фасадни бои. След неговата употреба задължително да се използва филмообразуващ грунд GBC Izоnit или GBC Izolak.