ОПИСАНИЕ

GBC Dry Beton- Суха ремонтна бетонова смес

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Външни и вътрешни зидове

• Поема линейни разширения след изсъхване (не се напуква)

• Съдържа фибри

• Хидро и мразоустойчиво

•  Минерална основа

•  Екологично чист продукт

•  Лесно за работа

•  Добра адхезия към основата

•  Добра якост при сцепление с  тухлите (керамични и клинкерни)

•  Отговаря на БДС EN 998-2

Опаковка: Хартиени торби от 40 кг.

Разход: Приблизително 30-35кг/м² за зид с дебелина ½ тухла и фуги до 10мм.

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА   ПРОДУКТА:  GBC  Terrax   Zidarit  e  зидарски   разтвор   за керамични тухли

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Zidarit е подходящ за зидане на вътрешни и външни конструктивни стени, при които се използват керамични тухли. Удобен за работа поради това, че разтворът се изготвя на място непосредствено преди употреба.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Лесен за работа, много добро сцепление и здравина. Времето за корекции е 10-15 минути. Максимално якост се постига след 7 дена.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Якост на натиск M10;

- Якост на сцепление- ≥ 0,15N/mm²;

- Коефициент на дифузия на водни пари (µ)- ≥ 20 g/m².d;

- Топлопроводност (λ)- ≤  0,5W/m.k.;

- Реакция на огън (БДС EN 13501-1) клас А1.

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Да се премахнат мазните петна.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: В 3 – 3,5 л. вода се поставят 25 кг. суха смес, хомогенизира се докато се получи хомегенна пластична маса. Приготвеното количество трябва да се използва в интервал от 2-3 часа. Не се разрешава подобряване на продукта чрез добавяне на пясък, цимент и други добавки. Разтворът се нанася върху основата с фуги 10 – 15 мм. и отделните елементи се притискат една към друга. Спазват се традиционните правила на технологията за зидане. Изградената конструкция трябва да се предпазва от дъжд или принудително изсъхване.

РАЗХОДНА НОРМА: Приблизително 30-35кг/м² за зид с дебелина ½ тухла и фуги до 10мм.

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 40 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: Препоръчва се продуктът да се използва при температури от +5°С до +35°С. Продуктът съответства на норма БДС EN 998-2.