ОПИСАНИЕ

GBC Zigler – силиконова боя за керемиди

GBC Zigler е силиконова импрегнираща боя за керемиди,  водоотблъскваща.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Силно водоотблъскване

•  Много добри експлоатационни качества

•  Отлична адхезия към основата

•  Висока температурна устойчивост

•  Много добра разливност

•  Бързо съхнене

•  Отлична покривност

•  Приятна миризма

•  UV устойчивост, дълготрайност на цветовете

•  Лесна за работа

•  Екологично чист продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л.

Разход:С 1л. GBC Zigler aqua могат да се покрият 8-10 м² на един слой.

Време за изсъхване: 4-6 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Zigler е силиконова импрегнираща боя за керемиди,  водоотблъскваща.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за боядисване на стари керемиди. Може да се нанася върху бетонови, циментови и др. повърхности.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Притежава висока UV устойчивост, много добра адхезия към керемидите и същевременно не позволява на водата да се задържи върху тях.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1350 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)  не по-малко от  60 ± 5;

- pH стойност – 8,0 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535)- ˃ 30 сек. (70%  разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – сатен мат;

- Разход – 8-10м²/л. за един слой;

Време за изсъхване  – 4-6 часа;

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхностите на керемидите върху които се нанася GBC Zigler трябва да бъдат чисти, сухи и обезпрашени. Препоръчваме преди работа керемидите да се грундират с дълбокопроникващ грунд GBC Uni grund. Грундирането може да стане спрейово (пръскачка) или чрез потапяне на керемидите в грунда. Грунда се разрежда 1:4 с вода .

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Върху предварително обработената повърхност се нанасят два слоя боя. Нанасянето може да стане с четка или чрез машина (безвъздушен пистолет), като интервала между двата слоя е 4-6 часа при температура на въздуха 23°С и влажност 50%.:

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л GBC Zigler могат да се покрият 8-10м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 0,75л., 2,5л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от +5 до +30⁰С.