ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Extra floor Standart- Циментов саморазливен под

GBC Terrax Extra floor Standart е циментов саморазливен под.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

• Външно и вътрешно приложение

• Отлична издържливост на натоварване

• Отлична саморазливност

• Лесен за работа

•  Машинно или ръчно полагане

•  Минерален  продукт

•  Дебелина 1 – 10 мм

•  Клас СТ-С20-F5-A1-FE ( БДС EN 13813)

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: Около 1,6 кг за 1мм  слой за 1 м².

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м. Ноември 2024г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА: GBC Terrax Extra floor Standart е циментов саморазливен под.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Extra floor Standart е предназначен за вътрешна и външна употреба. Може да се използва  за частни и обществени пространства – болници, търговски центрове, хотели, училища и др. Служи за изравняване на бетонни плочи, подови мазилки и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Много добро свързване с основата, отлична саморазливност, здравина след изсъхване.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвят - сив;

- Плътност kg/m³ - 1,400;

- pH – около 12;

- Якост на натиск (28 дни) -  ˃20 N/mm²;

- Якост на огъване (28 дни) - ˃5 N/mm²;

Устойчивост на износване (след 28 дни)- апарат Taber Abrasion, шлайф диск H22 – 500 g - (200 завъртания), 2 - 4,2

- Реакция на огън - клас А1 ( БДС EN 13501-1);

- Зърнометрия - ˂350µm;

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23⁰С и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава, без мазни петна, ръжда, смоли, гипс и други замърсявания. Прашните и ронещи се повърхности трябва да се почистят и да се грундират с GBC Izonit или GBC Beton Contact.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Extra floor Standart се разбърква със смесител на бавни обороти, като към 1 кг. смес се добавя 230-240гр. вода. Разбъркването продължава до получаване на хомогенна еднородна смес. Оставя се да узрее за 3-5 минути, след което се разбърква отново. Така приготвената смес е готова за употреба в следващите 20-30 минути (температура на въздуха 23⁰С). GBC Terrax Extra floor Standart се нанася на един слой с дебелина от 1 до 10мм с помощта на метална маламашка или ракел. Може да се ползва и  помпа под налягане. Ако има попаднал въздух при нанасянето му,  може да се използва иглен валяк за неговото отстраняване. При нужда от втори слой / по-дебело нанасяне/, се препоръчва той да се нанесе след лекото засъхване на първият. Върху изсъхналия слой  (24 – 48 часа) могат да се полагат различни подови настилки (керамика, балатум, мокет, паркет, ламинат и др.).

РАЗХОДНА НОРМА: За 1 м² при дебелина 1мм – 1,6 кг.

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: Продуктът се използва при температури над  +5⁰С - +30°С . Пълно механично натоварване - след 28 дни.