ОПИСАНИЕ

GBC HardnerPro– Твърд PU лак

GBC HardnerPro е твърд полиуретанов лак.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Отлична твърдост

•  Силна адхезия към основата

•  Лекота при работа

•  Отлична разливност

•  Силно водоотблъскване

•  Гъвкаво покритие

•  Не се напуква

•  UV устойчивост

•  Бързосъхнещ продукт

•   Алкалоустойчив

•   Екологичен продукт

Опаковка: 1л., 2,5л.

Разход: С 1л. GBC HardnerPro могат да бъдат покрити 6 - 8м² за един слой.

Време за изсъхване: 4- 6 часа., без лепнене при 23⁰С и 50% относителна влажност

(БДС EN ISO 3678)

Публикувано м. Март 2025г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC HardnerPro е твърд полиуретанов лак.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC HardnerPro е предназначен да защитава обработените повърхности от влага и механични износвания. Може да се полага върху бетон, различни видове декоративни мазилки – марморино Brisca, Travertino Romano, Efes Stones, Perfetto и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC HardnerPro e твърд полиуретанов лак. Той създава твърд хидрофобен слой. Не съдържа органични разтворители.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1) 1000 ± 50 кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 25 ± 5%;

- pH стойност – 7,5 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм  (БДС EN 535) -  ˃ 30 сек. ( 100%  разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък, прозрачен;

- Блясък – гланц, мат;

- Разход -  6-8м²/л. за един слой;

- Устойчивост на въздействието на течности 23⁰С ( БДС ISO 2812- 4/2)

- Дестилирана вода - ˃ 4h

- ацетон, 10s - > 5 степен

- ацетон, 2 min - > 4 степен

- етанол, 1 h -> 5 степен

- кафе, 1 h -> 5 степен

- парафин, 24 h -> 5 степен

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата върху, която се нанася GBC HardnerPro трябва да бъде суха, обезателно обезпрашена. Не трябва да има мазни петна.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC HardnerPro е готов за работа продукт. Преди работа се разбърква добре. Може да се разрежда с вода при нужда (до 5%). Нанася се с четка, валяк или машинно, на два слоя. Интервалът между тях е 4 – 6 h при температура на въздуха 23°С и влажност на въздуха 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC HardnerPro могат да се обработят 6 – 8 м², за един слой.

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 1 л., 2,5л.;

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC HardnerPro не трябва да се нанася при температура на въздуха по-ниска от +5⁰С и влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени от студ, влага, физическо въздействие в продължение на 24 часа.