ОПИСАНИЕ

GBC Hidrofix – хидроизолационна боя.

GBC Hidrofix е хибридна хидроизолационна боя.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Отлично водоотблъскване /100%/

•  Отлична твърдост /много висока/

•  Устойчива във водна среда

•  Устойчива на 10% разтвор на NaClO  и KClO

•  Много добра адхезия към основата

•  Лекота при нанасяне

•  Алкалоустойчивост

•  Екологично чист продукт

•  Отлична разливност

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 1л., 3л., 9л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Hidrofix могат да бъдат покрити 4-5 м² за един слой.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Март 2025г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ   НА  ПРОДУКТА: GBC GBC Hidrofix e хибридна хидроизолационна боя.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Hidrofix e предназначен за хидроизолация на бетон, повърхности покрити с керамични плочи, които са компрометирани, вароциментови покрития, саморазливни подови покрития и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Hidrofix е специализиран продукт притежаващ едновременно хидрофобност и много висока твърдост. Това обуславя неговите уникални свойства- едновременно износоустойчив и водонепроницаем.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1500 ± 50 кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества %(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 65 ± 5 %;

- pH стойност – 7,5 ± 0,5;

- Време на изтичане от фуния, при 23⁰С, Ø 4мм (БДС EN 535)-  ˃ 2 сек.

(70% разтвор);

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък - матов;

- Разход -  4-5м²/л. за 1 л., за  един слой;

- Първоначална якост на сцепление(БДС EN 14 891) - ˃ 2,0N/mm²;

- Якост на сцепление след потапяне във вода (БДС 14 891)-

˃ 1,9N/mm²;

Якост на сцепление след потапяне във варно мляко(БДС 14 891) –

˃ 1,9N/mm²;

- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при 15⁰С (БДС 14 891) - ˃ 1,7N/mm²;

- Устойчивост на водна струя 1,5bar налягане (БДС 14 891)- устойчива.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха и обезпрашена. Не трябва да има мазни петна, след което се обработва със специализираният грунд GBC Pro Contact. След 24 часа може да се нанася следващото покритие.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Върху предварително грундираната повърхност се нанасят два слоя GBC Hidrofix в интервал на 8-10 часа. Нанасянето става с валяк, четка или машинно.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Hidrofix могат да се покрият 4 – 5 м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 1л., 3л., 9л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася на влажна основа, в дъждовно време  и при температури по-ниски от  5⁰C.След нанасяне да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. Да не се нанася върху силно нагрети повърхности.