ОПИСАНИЕ

GBC Pro contact  
Контактен грунд за критични основи

GBC  Pro contact е специализиран грунд за критични основи.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Отлична адхезия към критични основи

•  Отлична основа за следващо покритие

•  Лекота при работата

•  Екологичен продукт

•  Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Pro contact могат да бъдат покрити 5 - 7м² за един слой.

Време за изсъхване: 2 - 4 часа, без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност

(БДС EN ISO 3678)

Публикувано м. Март 2025г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ    НА    ПРОДУКТА:   GBC  Pro contact  е специализиран грунд  за критични основи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Pro contact е предназначен за осъществяване на 100% контакт върху критични основи (това са основи с нулева попивателна способност) и едновременно да създава отлични условия за контакт със следващото покритие.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC  Pro contact  притежава отлична адхезия върху критични основи. Същевременно се явява като прекрасна основа за следващо покритие.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Класифицира се като екологично чист продукт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)  1550 ± 50кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251:2008) 60 ± 5%;

- pH стойност – 7,5 ± 0,5;

- Вид на филма- финно зърнест, равен;

- Зърнометрия- ˂ 100µm;

- Блясък - матов;

- Разход -  5 - 7м²/л. 1 л. за слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, обезпрашена и без мазни петна.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Pro Contact е готов за работа продукт. Преди и по време на работа разбърквайте добре с неръждаема бъркалка. Нанесете с валяк или четка на един слой. След като изсъхне може да нанасяте следващо покритие.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Pro contact може да се покрие 5 - 7м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.