ОПИСАНИЕ

GBC Splendo Veneto – гланцова защитна вакса

GBC Splendo Veneto е защитна вакса за венецианска мазилка  GBC Perfetto, GBC Brisca Marmorino

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Защита на повърхността

•  Блясък на повърхността

•  Фиксира цветовете

•  Дълбочина на цвета

•  Заздравява обработената повърхност

•  Алкалоустойчива

•  UV защита

•  Лесна за нанасяне

•  Екологичен продукт

Опаковка: Пл. опаковки от 1л.

Разход: За 1м² са нужни около 0,050-0,060л.

Време за изсъхване: Около 2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн. влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м. Март 2025г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Splendo Veneto е защитна вакса за венецианска мазилка GBC Perfetto и GBC Brisca Marmorino.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Splendo Veneto е предназначена да защитава основата върху която  е положена.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Splendo Veneto образува  прозрачен слой, който защитава основата от различни видове замърсявания и влага.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)– пастообразна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1:2008)- 1000 ± 50 кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251:2008) – 20 ± 5%;

- Време за изсъхване – 2 часа.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА: Повърхността трябва да бъде суха и обезпрашена. Не трябва да има мазни петна.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Splendo Veneto е готов за работа продукт. Нанася се с помощта на маламашка за венецианска мазилка  на тънък слой, равномерно по цялата повърхност. След  2 часа се нанася втори слой и така през два часа се нанасят четири слоя. След като изсъхне и последният слой /2 часа/, се полира с кече и полираща машина до желания от Вас блясък. След 24 часа повърхността е готова за употреба.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1 л. GBC Splendo Veneto може да се покрие около 15-20 м² в зависимост от дебелината на полагането от Ваша страна на словете.

ОПАКОВКА: Пл. опаковка от 1 л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.