ОПИСАНИЕ

GBC Pro beton – Боя за бетон, плочи и бетонни изделия

GBC Pro beton е специализирана боя за бетон, плочи и бетонни изделия.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Много висока твърдост на готовия филм

•  Отлична адхезия към основата

•  Устойчива на външни въздействия

•  Хидрофобна

•  Бързо съхнеща

•  Лесна за работа

•  Екологично чиста

Опаковка: Пластмасови опаковки от 1л., 2,5л.,15л.

Разход:С 1л. GBC Pro beton могат да се покрият 5-6 м² на един слой.

Време за изсъхване: 2-3 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Януари 2026г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Pro beton е специализирана боя за бетон, плочи и бетонни изделия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Pro beton е предназначена да защитава бетона от външни въздействия- механични и природни.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Pro beton  притежава отлична адхезия, висока механична здравина и много добро водоотблъскване. Специализиран продукт за защита на бетон.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- хомогенна смес;

- Плътност  (БДС EN ISO 2811-1) – 1500 ± 50 кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % ,(БДС EN ISO 3251:2008)-65 ± 5% ;

- pH стойност – 7,5 ± 0,5;

- Вид на филма-равен, гладък;

- Блясък – матов;

- Разход 5-6 м²/л  за един слой;

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде суха, обезправена и без мазни петна. Грундира се с GBC Pro contact.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Pro beton  се нанася на два слоя посредством валяк, четка, пистолет. Интервалът между двата слоя е 2-3 часа (при температура на въздуха 23⁰С и влажност на въздуха 50%). След нанасяне на втория слой се изчаква 24 часа, след което обработените повърхности могат да се използват.

РАЗРЕЖДАНЕ: Готов за работа продукт. Може да се разрежда с вода, 3-5 %.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Pro beton могат да се покрият 5-6 м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 1л., 2,5л.,15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Pro beton  не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5°С и при влажност на въздуха над 85%. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.