ОПИСАНИЕ

GBC Vertu– луксозна металическа мазилка с ефект звезден вятър

GBC Vertu е луксозна металическа мазилка с ефект звезден вятър. Тя е част от декоративната линия на GBC Maestro Antonio.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

•  Металически блясък

•  Разчупен релеф

•  Ексклузивен продукт

•  Ефектен интериор

•  Лесен за работа

•  Устойчив при почистване

•  Бързосъхнещ продукт

•  Екологичен продукт

Опаковка: 1л., 2,5л., 15л.

Разход:С 1л. GBC Vertu могат да покрият 5-6 м²

Време за изсъхване: 4-6 часа без лепнене

при 23⁰С и 50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Януари 2026г.

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Vertu е луксозна интериорна металическа  мазилка с ефект звезден вятър.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Създава специфичен, ефектен интериор. Удачен избор както за дома, така и за оформяне на ексклузивен дизайн на различни обществени пространства – хотели, ресторанти, конферентни зали и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Дава възможност за създаване на неповторими комбинации. Лесен за работа. Лесен за почистване.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – хомогенна смес;

- Плътност (БДС EN ISO 2811-1)- 1350 ± 50 кг/м³;

- Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251:2008)- ˃50 ± 5

- pH стойност – 8 ± 0,5;

- Вид на филма- зърнест;

- Блясък (EN 13300)- специфичен, металически;

- Разход (EN 13300)-  5-6 м²/л

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, обезпрашена, без мазни петна, след което се нанася основата (GBC Silkon force).

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Vertu се нанася с четка без дръжка (спалтер). Нанасянето става с кръстосани движения в различни посоки.

РАЗРЕЖДАНЕ: Може да се разрежда с 2-3% вода.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Vertu могат да се покрият  5-6 м².

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 1л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30⁰С.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Vertu не трябва да се нанася при t˚ на въздуха под +5˚С и при влажност на въздуха над 85%. Обработените повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.